## Slide 1
原子、電子與離子
第 4 天
原子由帶正電的原子核與帶負電的電子組成。中性原子的正負電量相等。
原子序 Z 等於質子數，決定元素種類。改變電子數通常不會改變元素種類。
原子失去電子成為正離子，得到電子成為負離子。離子可以在材料中移動。
價電子參與鍵結與許多電性。化學反應常涉及電子轉移與鍵結重排。
離子型 RRAM 涉及電子傳輸及較慢的原子／離子變化，兩者需要分開描述。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-01
1 / 28
Notes: 例：Ag 是銀元素，Ag^(+) 代表比中性銀少一個電子的正離子。晶體中的價態是一種描述電子分配的記帳方法，不宜把每個原子都當成孤立、完全整數電荷的小球。原子圖只是示意，電子不沿著古典行星軌道運動。第 4 天學習 D02-01 至 D02-10，第 5 天 D02-11 至 D02-20，第 6 天 D02-21 至 D02-28。 本課先聚焦離子參與的 RRAM；更廣義電阻切換也可能包含其他機制。
來源 Sources
MIT 3.091｜Lecture 3：原子模型
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-3/

## Slide 2
材料中的鍵結
第 4 天
共價鍵：原子共享電子，電子分布與鍵的方向會影響材料結構。
離子鍵：相反電荷之間的吸引可穩定結構。金屬氧化物常同時有離子與共價成分。
金屬鍵：較離域的電子參與結合，並支持金屬的電子傳輸。
鍵結、組成與原子排列共同影響能帶、缺陷形成與離子遷移。
「同樣含氧」不保證相同電性。TiO_2、HfO_2 與含缺氧區域的薄膜需要各自驗證。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-02
2 / 28
Notes: 這些分類是簡化模型，真實鍵結並非只有三個互斥盒子。化學式寫 TiO_2 表示理想化學計量比為每個 Ti 對應兩個 O，並不等於每一片實際薄膜都完全無缺陷。由化學式直接推論所有切換機制，是把成分標籤誤當成微觀證據。
來源 Sources
MIT 3.091｜ChemATLAS I：鍵結與電子結構
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/1221a5b035863c91885445ca47518e6c_MIT3_091F18_ChemATLAS_1.pdf

## Slide 3
晶體、多晶與非晶
第 4 天
單晶具有長程週期排列。晶胞是用來描述週期重複的基本
結構單位。
多晶由多個晶粒組成，晶粒的取向不同，交界稱為晶界
grain boundary。
非晶 amorphous 缺少長程週期，但仍可能具有短程局部
有序。
相同化學組成可以有不同結構，薄膜製程與後續處理可能
改變結構。
晶界、局部配位與密度差異可能影響電流或離子通道，不
能只用元素比例描述。
單晶
多晶
非晶
原創結構示意，非顯微影像；非晶仍有局部有序
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-03
3 / 28
Notes: 配位是指一個原子周圍鄰近原子的數目與排列。缺少尖銳繞射峰可支持非晶判讀，但薄膜太薄、晶粒很小或訊號太弱也可能讓峰不明顯，須結合量測能力。單晶以規則的重複排列描述，多晶包含不同取向的晶粒。非晶雖無長程週期，鄰近原子間仍有局部結構。
來源 Sources
MIT 3.091｜Lecture 18：晶體學入門
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-18/
MIT 3.091｜Lecture 25：非晶固體
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-25/

## Slide 4
缺陷的種類與角色
第 4 天
空缺 vacancy：原本應有原子的位點缺少原子。間隙 interstitial：原子位於額外位置。
置換 substitution：另一種原子佔據原本位點。晶界是不同晶粒間的界面缺陷。
缺陷可改變電子能態、局部應力或遷移路徑，其效果取決於種類與環境。
缺陷工程可以有目的地調整電性，缺陷數越少並非所有元件的共同最佳答案。
單一電阻變化無法量出缺陷的種類、數量與空間分布。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-04
4 / 28
Notes: 缺陷是相對於某個理想參考結構定義。非晶材料沒有完全相同的晶格位點，仍可討論局部缺氧、低配位及陷阱，但應交代所用模型。點缺陷、線缺陷與界面缺陷影響的尺度不同。RRAM 常以特定缺陷與界面改變電阻，這不代表可以忽略裂縫、污染或製程不均勻。
來源 Sources
MIT 3.091｜Lecture 23：點缺陷與線缺陷
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-23/

## Slide 5
氧空缺的精確說法
第 4 天
氧空缺 V_O 描述氧位點缺氧的缺陷，與氧氣分子 O_2、自由電子皆不同。
氧空缺可以有不同電荷態。其有效電荷取決於電子佔據、材料與局部環境。
某些模型用帶正電的氧空缺描述遷移，但不能宣稱所有 V_O 永遠帶 +2 電荷。
氧離子移動到鄰近空缺後，空缺位置看似往反方向移動，這是缺陷記帳方式。
缺氧可能改變導電路徑或界面，但「更多空缺必然更好」沒有普遍保證。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-05
5 / 28
Notes: 符號 V_O 的 V 表示 vacancy，不是電壓。氧空缺既可能形成局部缺陷能態，也可能與結構改變共同作用。Foster 等對特定晶相 HfO_2 的計算分析不同電荷態，支持「電荷態需指定條件」，不能直接外推到所有非晶薄膜的精確數值。空缺位置的移動描述原子遷移後留下的缺位，不代表一顆固定電荷的小球在飛行。
來源 Sources
Foster 等，PRB 65, 174117（2002）｜HfO_2 缺陷與電荷態
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstreams/f7799961-42b0-4154-b567-fed3163fad5c/download
Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

## Slide 6
電子伏特 eV 是能量單位
第 4 天
1 eV = 1.602176634 × 10^(-19) J，是能量單位，與伏特 V 不同。
一個基本電荷通過 1 V 電位差，對應 1 eV 的能量變化大小。
假設某能障為 0.8 eV，其能量為 1.28×10^(-19) J。
若電荷量為 2e、電位差為 0.3 V，能量變化大小為 0.6 eV。
能障高度不等於樣品的切換電壓，實際轉換還涉及電場分布、時間與溫度。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-06
6 / 28
Notes: 算例以精確常數乘 0.8，再按題目有效位數取近似。符號 eV 是一個整體單位，不是「電荷 e 乘上一個未知 V」的變數式。能障代表某個指定過程需要跨越的能量差，實驗端點電壓則分配在整個元件中，兩者不宜用數字直接對照。所有能障數字為假設算例。
來源 Sources
NIST｜2019 週期表：電子伏特與基本常數
https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/12/10/nist_periodictable_july2019.pdf

## Slide 7
最簡單的能帶圖
第 4 天
大量原子組成固體後，可用能帶描述許多允許的電子能量
狀態。
價帶上緣 E_V 與導帶下緣 E_C 之差稱能隙 E_g = E_C -
E_V。
費米能 E_F 是描述電子佔據的參考。金屬在 E_F 附近有可
用電子態。
理想半導體與能帶絕緣體在能隙內沒有延展態。缺陷可引
入局部能態。
能帶圖的縱軸是電子能量，不能把它當作原子高度或電壓
掃描時間。
電子能量
E_C：導帶下緣
E_V：價帶上緣
E_F
E_g
可能的局部缺陷態
位置 x
定性示意，無特定材料數值
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-07
7 / 28
Notes: 本頁只建立名詞，不需要先會量子力學。半導體與絕緣體的實際導電能力還受溫度、缺陷、載子濃度與遷移率影響，不能只訂一個能隙數字便適用所有材料。後續「能量對位置」的接觸圖與「能量對波向量」的能帶結構圖不同，本課採前者，不混用橫軸。
來源 Sources
MIT 3.091｜Lecture 15：半導體與能帶
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-15/

## Slide 8
電極接觸與界面障壁
第 4 天
金屬接觸另一材料時，電子重新分布，界面可能形成阻擋
注入的能量障壁。
功函數描述電子由金屬費米能移到真空所需的能量，常用
eV 表示。
材料能帶排列、界面反應及缺陷共同決定實際障壁，不能
只看金屬名稱。
電子可透過熱激發越障或穿隧等方式傳輸。這些是導電機
制的候選。
若界面障壁隨狀態改變，總電流可顯著改變，即使整層膜
沒有形成均勻金屬。
電子能量
金屬
介電層
金屬
注入障壁（示
意）
平衡 E_F
位置 x
零偏壓示意；界面反應可能改變障壁
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-08
8 / 28
Notes: 本頁採電子能量對空間位置的定性圖。零偏壓平衡時，接觸系統具有一致的費米能，但左右障壁仍可能不同。電子從電極注入介質時，需考慮界面能量差與可用能態。只有了解實際材料與界面後，才能選定較完整的模型。不能僅由金屬名稱斷言接觸必為歐姆或蕭特基。
來源 Sources
MIT 6.772｜Lecture 2：金屬與半導體界面
https://www.ocw.mit.edu/courses/6-772-compound-semiconductor-devices-spring-2003/pages/lecture-notes/
Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

## Slide 9
第 4 天練習
第 4 天
A｜用一句話分別定義離子、晶界、非晶、氧空缺。
B｜判斷：「非晶完全沒有局部結構」「所有氧空缺固定帶 +2 電荷」。各寫理由。
C｜假想能障 1.5 eV 等於多少 J？可以因此直接設定 1.5 V 嗎？
D｜在圖上標出 E_C、E_V、E_g、E_F，說明縱軸量的是什麼。
E｜兩片元素比例相同的氧化物薄膜，為何仍可能呈現不同電性？列出兩個可能因素。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-09
9 / 28
Notes: 建議 35–45 分鐘。先畫一張原子排列圖與一張能帶圖，再用自己的話定義。題 C 是量綱與概念檢查，禁止把教學能障當作真實設備設定。此頁沒有要求背任何特定材料的能隙、功函數或切換電壓。
來源 Sources
MIT 3.091｜Lecture 23：點缺陷與線缺陷
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-23/
MIT 3.091｜Lecture 25：非晶固體
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-25/
Foster 等，PRB 65, 174117（2002）｜HfO_2 缺陷與電荷態
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstreams/f7799961-42b0-4154-b567-fed3163fad5c/download
NIST｜2019 週期表：電子伏特與基本常數
https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/12/10/nist_periodictable_july2019.pdf
MIT 3.091｜Lecture 15：半導體與能帶
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-15/

## Slide 10
第 4 天解答與誤解修正
第 4 天
A｜離子有淨電荷；晶界連接不同取向晶粒；非晶缺少長程週期；氧空缺指氧位點缺氧。
B｜兩句都不成立：非晶可有短程有序，氧空缺電荷態隨材料與電子佔據改變。
C｜1.5 × 1.602×10^(-19) ≈ 2.4×10^(-19) J，不能直接推成端點切換電壓。
D｜縱軸是電子能量，E_g 是 E_C 與 E_V 的差，E_F 用於描述電子佔據。
E｜可能因素包括晶相／非晶結構、缺陷分布、厚度與電極界面，仍須量測辨識。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-10
10 / 28
Notes: 對應練習：D02-09。不要求答案逐字相同，只要求能區分結構、組成、電荷態與量測量。題 E 是提出可能解釋，不能寫成「已證明此片有更多空缺」。如果你只知道 XPS 的平均組成，仍不知道所有缺陷在厚度與面內如何分布。第 7 天可用這四類標籤整理自己讀到的論文證據。
來源 Sources
MIT 3.091｜Lecture 25：非晶固體
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-25/
Foster 等，PRB 65, 174117（2002）｜HfO_2 缺陷與電荷態
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstreams/f7799961-42b0-4154-b567-fed3163fad5c/download
NIST｜2019 週期表：電子伏特與基本常數
https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/12/10/nist_periodictable_july2019.pdf
MIT 3.091｜Lecture 15：半導體與能帶
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-15/

## Slide 11
金屬—絕緣層—金屬元件
第 5 天
MIM 指 metal–insulator–metal：兩個電極夾住功能薄
膜，是常見 RRAM 單元幾何。
上電極 TE 與下電極 BE 是位置名稱，不能僅憑名稱決定正
負偏壓。
本課定義 V = V_TE - V_BE，正電流由 TE 流入元件。
均勻歐姆模型 R = ρd/A，ρ 是電阻率，d 是厚度，A 是面
積。
局部導電絲或界面主導時，R 未必遵循這個均勻體材料公
式。
上電極 TE
功能薄膜，厚度 d
下電極 BE
重疊面積 A。V_TE - V_BE。I 由 TE 流入
截面示意，不按比例
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-11
11 / 28
Notes: 量測報告應記錄實際堆疊順序、各層厚度來源、電極面積與接線。假設均勻、同電阻率材料在相同厚度下面積加倍，R 會減半；若只剩一條局部路徑，面積縮放可能不同。這是可測試的模型預測，不是憑一個尺寸就判定機制的法則。 以 SI 計算時，ρ 的單位為 Ω·m，d 用 m，A 用 m^(2)，得到 R 的單位為 Ω。
來源 Sources
Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737
MIT 8.02｜平行板電容與幾何尺度
https://web.mit.edu/8.02t/www/mitxmaterials/InClass/IC_Sol_W04D2_10.pdf

## Slide 12
電阻式記憶的狀態
第 5 天
RRAM 以可寫入的電阻／電導狀態承載資訊，通常以讀取電流區分狀態。
HRS 是較高電阻狀態，LRS 是較低電阻狀態，必須在相同讀取條件比較。
內部狀態 w 可抽象表示缺陷分布、導電絲間隙或界面狀態，I = f(V,w)。
寫入會改變 w；讀取則希望辨識 w，同時讓狀態變化小到可接受。
「0」與「1」對應 HRS 或 LRS 是編碼選擇，材料本身沒有固定的位元名稱。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-12
12 / 28
Notes: CS 背景可把 w 想成隱藏狀態，但它不是任意軟體變數，而是物理結構與佔據情形的簡化描述。相同外加電壓下，不同 w 可產生不同電流。實際元件也可能有多個中間電導狀態，但要成為可靠記憶還需確認分布、漂移與可分辨度，不能只展示一次漂亮曲線。
來源 Sources
Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160
Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

## Slide 13
Forming、SET、RESET 與 READ
第 5 天
Forming：某些元件首次建立可切換結構的初始化過程，
可能不可逆地改變原始薄膜。
SET：由 HRS 轉到 LRS。RESET：由 LRS 轉到 HRS。
READ：在已核准且經驗證的讀取條件下辨識狀態，需控
制讀取擾動。
SET 不等於「加正電壓」，RESET 也不等於「加負電壓
」，方向取決於堆疊與定義。
原始態 pristine、經 forming 的 HRS 與循環後 HRS 可能
不同，應分開記錄。
原始態 pristine
若需 forming：初始化
READ 確認實際狀態
HRS
LRS
SET
RESET
初始化後狀態依元件而異。HRS 與 LRS 均用獨立 READ 確認。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-13
13 / 28
Notes: 術語先以可觀察的電阻變化定義，再討論微觀原因。不同文章有不同極性與電極接法，讀圖時先核對它們如何定義 V。Forming 只在需要它的材料系統中出現，有些元件設計可免除額外 forming。此頁是角色區分，沒有提供可直接執行的掃描、脈衝或上限參數。 Forming 後不預設一定是 HRS 或 LRS，必須先讀取確認。可切換循環中的 SET 與 RESET 才依 HRS、LRS 的相對定義命名。
來源 Sources
Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160
Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737
Pang 與 Deng，CPL 31, 107303（2014）｜Forming-free 範例
https://cpl.iphy.ac.cn/article/doi/10.1088/0256-307X/31/10/107303

## Slide 14
Forming 與永久損壞的區別
第 5 天
需要 forming 的元件，會利用受控刺激改變初始導電結構，之後才檢查可逆切換。
若形成永久短路、無法 RESET 或讀值不穩，不能僅憑電流上升宣稱 forming 成功。
Forming-free 元件的發表實例顯示，初始化方式可以隨材料與製程改變。
電流上限與寄生電容會影響能量注入，安全界限必須依實際樣品與儀器確定。
遇到異常由督導判斷，不以擅自提高電壓或上限來「救回」未切換元件。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-14
14 / 28
Notes: Forming 通常帶來較明顯的結構變化，因此不能把原始元件與循環元件當成相同起始條件。Pang 與 Deng 的特定 Pt/Ti/HfO_x/Pt 堆疊展示 forming-free 行為，僅用來否定「所有 RRAM 必須 forming」的全稱命題。其製程與數值不可抄到未知堆疊。
來源 Sources
Pang 與 Deng，CPL 31, 107303（2014）｜Forming-free 範例
https://cpl.iphy.ac.cn/article/doi/10.1088/0256-307X/31/10/107303
Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

## Slide 15
讀取與非揮發性
第 5 天
非揮發性指撤除寫入刺激後，狀態在指定時間與環境下仍
可辨識。
概念測試：寫入狀態、撤除刺激、等待，再用一致的讀取
條件確認。
讀取本身也施加電場與能量，重複讀取可能造成 read
disturb。
看到一圈 I–V 遲滯，只知道路徑相依，不能直接宣稱十年
保持或可靠記憶。
報告保持性時要附時間、溫度、讀取方式與狀態分布，並
分開實測和外推。
寫入目標狀態
撤除寫入刺激
依方案等待
一致條件讀取
每一步均保存時間與條件；不含實際設定數值
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-15
15 / 28
Notes: 非揮發不是永久不變，而是對指定使用要求而言可保持資訊。實驗室短時間讀取資料不能自動推成長期可靠性。為了確認保持，讀取不可過度擾動原狀態；為了確認 read disturb，則需要另外設計讀取次數與狀態漂移測試。這兩種測試目的不同。
來源 Sources
Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1
RSC Advances（2022）｜NbO_x 揮發性 threshold switching
https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2022/ra/d2ra02930h

## Slide 16
雙極性、單極性與揮發性切換
第 5 天
雙極性 bipolar：SET 與 RESET 使用相反電壓極性，極性需相對同一端點定義。
單極性 unipolar：SET 與 RESET 可使用同一極性，靠刺激幅度或能量等條件區分。
揮發性 threshold switching：導通態可能在撤除刺激後自行回復。
極性分類描述可觀察行為，不能單獨證明氧空缺、金屬絲或熱效應。
比較文獻曲線時，也要看橫軸方向、電流符號、掃描順序與限流條件。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-16
16 / 28
Notes: 「雙極性」不是兩種極性都能隨意寫入同一狀態。電極不對稱、離子供應與界面配置都可能影響它的極性。Threshold switching 可用於選擇器，但是否適合作非揮發儲存，須由撤除刺激後的資料判定。不要把非揮發 memory switching 與 threshold switching 在圖例中混用。
來源 Sources
Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160
Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737
RSC Advances（2022）｜NbO_x 揮發性 threshold switching
https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2022/ra/d2ra02930h

## Slide 17
切換機制與導電機制
第 5 天
切換機制回答：為什麼內部狀態改變？例如離子重新分布、氧化還原或結構變化。
導電機制回答：固定狀態下，電荷如何通過元件？例如越障、穿隧、跳躍或近歐姆傳輸。
同一元件在 HRS、LRS 或不同偏壓區間，可能由不同傳輸過程主導。
曲線在某種座標下近似直線，只表示與模型相容，不能唯一確認微觀機制。
合理證據還需溫度、厚度、面積、電極或材料分析等獨立測試相互支持。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-17
17 / 28
Notes: 把一條 I–V 曲線擬合成 Schottky 或 Poole–Frenkel 型式，並不等於已直接觀察某種缺陷遷移。模型可能在有限區間產生相似曲線，擬合參數也必須有合理物理意義。本課暫不推導這些進階公式，先建立「狀態如何改變」與「該狀態如何傳輸」兩個層次。
來源 Sources
Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160
Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

## Slide 18
導電絲與界面主導的假說
第 5 天
導電絲 filament 假說：電流集中於局部路徑，連接或間隙
變化可改變總電阻。
界面主導假說：接觸附近的障壁或缺陷分布改變，使注入
電流改變。
兩者可以耦合，例如局部通道同時改變界面障壁，不能強
迫所有元件二選一。
均勻模型預測 R 隨面積 A 增大而減少；局部路徑可能呈不
同面積依賴。
面積依賴是線索，仍會受邊緣漏電、多條通道與製程差異
干擾。
局部通路模型
TE
BE
功能膜
間隙
界面模型
TE
界面障壁變化區
功能膜
BE
兩種候選模型，可同時作用；非直接觀測
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-18
18 / 28
Notes: 在局部通路模型中，細小間隙或路徑連接程度可能控制電流。在界面模型中，接觸附近的障壁或缺陷分布可能主導電流。HRS 仍可有漏電，LRS 也不必等同完整金屬短路。兩種模型可以耦合，需依可區分的測試結果判斷。比較面積效應時應使用一組尺寸與足夠樣本，不能只比較兩個偶然樣品。
來源 Sources
Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160
Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737
Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

## Slide 19
第 5 天練習：狀態與行為
第 5 天
A｜將 forming、SET、RESET、READ 各寫成一句功能定義，不使用固定電壓正負號。
B｜假想共同讀取偏壓下，R_HRS = 2 MΩ、R_LRS = 20 kΩ，求 HRS/LRS 比。
C｜某教學案例只有一圈遲滯圖，作者聲稱「已證明永久非揮發」。缺少什麼證據？
D｜若狀態撤除刺激後自行恢復，與一般非揮發儲存要求有何差別？
E｜「HRS 曲線能擬合穿隧模型，所以已證明氧空缺在移動」哪一步推論過度？
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-19
19 / 28
Notes: 題 B 的數字純為算術練習，未指定真實讀取偏壓，也不代表樣品表現。建議 30–40 分鐘。C 不需要設計可執行的實驗參數，只需列出保持時間、環境與獨立讀取證據。E 的重點是辨認導電模型與狀態改變機制的不同。
來源 Sources
Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160
Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1
RSC Advances（2022）｜NbO_x 揮發性 threshold switching
https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2022/ra/d2ra02930h

## Slide 20
第 5 天解答與結論用語
第 5 天
A｜Forming 初始化部分元件；SET 進入 LRS；RESET 進入 HRS；READ 辨識當前狀態。
B｜(2×10^(6)) / (2×10^(4)) = 100。此比值無單位，只適用指定的共同讀取條件。
C｜需撤除寫入刺激後的時間序列、環境條件、可分辨狀態與讀取擾動評估。
D｜自行回復呈現揮發性，不能僅用刺激存在時的導通態宣稱長期儲存。
E｜穿隧描述固定狀態下的傳輸，沒有直接告訴我們是哪一種原子／缺陷造成狀態改變。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-20
20 / 28
Notes: 對應練習：D02-19。較合適的用語是「此曲線在所分析區間與某傳輸模型相容」，並附上模型限制。B 若改用不同偏壓，非線性可能讓比值改變。比較不同文獻時，也應核對他們使用 R_HRS/R_LRS 還是 I_LRS/I_HRS，不能只看都寫 on/off ratio 就直接合併。
來源 Sources
Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160
Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1
RSC Advances（2022）｜NbO_x 揮發性 threshold switching
https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2022/ra/d2ra02930h

## Slide 21
ECM：金屬陽離子與氧化還原
第 6 天
ECM 是 electrochemical metallization，常以可溶解的活
性金屬作為離子來源。
以銀為例，氧化可寫成 Ag → Ag^(+) + e^(-)；還原則為
Ag^(+) + e^(-) → Ag。
離子在介質中傳輸後，金屬沉積可建立或調整局部導電路
徑。
反向過程可使路徑局部溶解。真正生長方向與形態依材
料、介質和條件而變。
含氧化物介質的元件也可能呈 ECM，不能看到「oxide」
就自動歸類為氧空缺機制。
活性金屬電極（例 Ag）
介質中的金屬離子與局部沉積
對電極
氧化：Ag 失去電子。還原：Ag^(+) 得到電子
機制示意；無固定生長方向或實際設定值
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-21
21 / 28
Notes: 氧化指失去電子，還原指得到電子，不一定要出現氧氣。反應式中的箭頭表示化學反應方向，而非裝置的接線操作。Yang 等 2012 的原位與非原位 TEM 研究觀察銀導電路徑，也顯示不同微結構下可有不同生長方式。這支持 ECM 的材料依賴性，不支持把所有元件畫成固定單一生長方向。
來源 Sources
Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

## Slide 22
VCM：氧相關重分布與價態變化
第 6 天
VCM 是 valence change mechanism，描述氧相關離子／
缺陷變化與金屬價態改變耦合的切換。
在適用的氧化物系統中，氧的重分布可改變局部組成、電
子能態與導電性。
電極可能供應或吸收氧，界面也可能限制反應，不能只分
析薄膜中央。
導電路徑可能是缺氧區域或結構改變區，不能把「氧空缺
絲」直接等同純金屬絲。
ECM 與 VCM 是機制分類。個別元件是否混合、由何者主
導，需要實驗證據。
可交換氧的電極／界面
氧化物：局部氧分布改變
另一電極
局部組成與價態可改變。電子導電與離子變化耦合
候選機制示意，電荷態與方向須由材料條件決定
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-22
22 / 28
Notes: 這裡採常見的 VCM 名稱，不把它當成所有氧化物的唯一機制。氧離子移動、缺陷生成消滅、局部熱與電子輸運可以相互影響。若採用帶電空缺漂移模型，須交代電荷態與邊界條件，不能畫一種固定電荷便宣稱適用所有材料。材料剖面與狀態前後比較通常比單一 I–V 擬合更能縮小機制範圍。
來源 Sources
Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160
Foster 等，PRB 65, 174117（2002）｜HfO_2 缺陷與電荷態
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstreams/f7799961-42b0-4154-b567-fed3163fad5c/download

## Slide 23
原始研究如何支持機制
第 6 天
Yang 等（2008）研究特定 Pt/TiO_2 接面，提出氧空缺分布與界面障壁改變的實驗證據。
Yang 等（2012）結合 TEM 與成分分析，在所研究的含銀系統觀察金屬導電路徑。
Park 等（2024）報告工程化三層氧化物的 bulk switching，提醒我們保留非細絲候選。
每篇結論都綁定材料、堆疊與測試條件，不能直接替未知樣品指定相同機制。
讀論文時分開列出「直接觀測」「模型推論」「仍未排除的替代解釋」。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-23
23 / 28
Notes: 本頁是文獻證據比較，沒有把文獻圖像或數值冒充本實驗結果。TEM 是 transmission electron microscopy，能提供局部結構影像，成分分析則協助判斷路徑材料。原位觀察可追蹤切換時演化，但樣品幾何、電子束與取樣位置仍可能影響解讀。Park 等的 bulk switching 結論應表述為該研究的材料與證據所支持的模型。
來源 Sources
Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160
Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737
Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

## Slide 24
機制判斷的證據階梯
第 6 天
I–V 與循環資料先建立可重現行為，並排除限流、暫態與
接觸漂移。
改變面積、厚度、溫度或電極，可檢查不同模型的可區分
預測。
結構、成分與價態分析可提供更直接線索，但仍受空間解
析度與取樣限制。
XPS 平均化學態變化不能單獨提供一條奈米導電絲的完整
形狀。
最好的結論清楚列出支持證據及未排除機制，而非因曲線
相似就宣稱唯一答案。
確認可重現電性
提出可區分預測
設計對照
結合局部材料證據
保留限制與替代解釋
證據強度取決於能排除哪些替代解釋
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-24
24 / 28
Notes: XPS 是 X-ray photoelectron spectroscopy，即 X 光光電子能譜。此處只介紹證據能力，不提供儀器操作程序。機制研究可先做低成本可重現的電性驗證，再選擇真正能區分假說的材料分析，不必為了堆疊表徵方法而做沒有判別力的量測。每個假說都應寫出一個可能讓它失敗的觀察結果。
來源 Sources
Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160
Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737
Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

## Slide 25
記憶指標的基本定義
第 6 天
Resistance window：在相同讀取條件下，HRS 與 LRS 分布是否可可靠區分。
Endurance：反覆寫入與讀取後，能滿足預先定義規格的循環次數。
Retention：撤除寫入刺激後，在指定時間與環境中維持可辨識狀態的能力。
Variability：同元件跨循環與不同元件之間的差異，兩者要分開統計。
單次最大比值不代表整批可靠性。報告需附樣本數、失敗定義與測試條件。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-25
25 / 28
Notes: 例如兩個狀態的平均電阻相差很大，但分布尾端重疊時仍可能讀錯。Endurance 的循環是否每次都有讀取、是否包含寫入驗證、失敗元件是否留在統計中，都會影響可比性。本頁只定義指標，後續量測與分析冊再教如何設計與作圖，避免在入門時背一串沒有測試條件的性能數字。
來源 Sources
Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

## Slide 26
第 6 天練習：未知堆疊判讀
第 6 天
假想案例：Ag／氧化物／Pt 元件出現雙極性遲滯，尚無保持性與材料分析資料。
A｜能否立刻宣稱「氧空缺 VCM 已證明」？列出另一個合理候選機制。
B｜若均勻模型下 1 μm^(2) 元件為 80 kΩ，面積改成 4 μm^(2)，預期電阻多少？
C｜實際電阻未隨面積變化是否已證明單一細絲？列出一項仍需排除的因素。
D｜共同讀取條件下，假想 I_LRS = 10 μA、I_HRS = 0.2 μA，求比值並寫出兩項必備後續證據。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-26
26 / 28
Notes: 此案例完全為教學假設，沒有真實樣品或操作數值。B 另外假設厚度、電阻率、接觸與材料狀態都相同。建議 40 分鐘，以「目前支持／尚未支持／下一個可區分測試」三欄作答。不要從銀電極的存在直接斷言一定是 ECM，它只是提供需要檢驗的候選。
來源 Sources
Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737
Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1
MIT 8.02｜平行板電容與幾何尺度
https://web.mit.edu/8.02t/www/mitxmaterials/InClass/IC_Sol_W04D2_10.pdf

## Slide 27
第 6 天解答與證據邊界
第 6 天
A｜不能。Ag 可能供應金屬離子，因此 ECM 是合理候選，仍需證據確認。
B｜R ∝ 1/A，因此預期 80/4 = 20 kΩ，僅限題設的均勻模型。
C｜不能。接觸主導、尺寸製程差異、有限樣本或多路徑都可能干擾面積縮放。
D｜I_LRS/I_HRS = 50。後續需獨立保持性與循環／元件分布，並評估讀取擾動。
結論範例：已見到雙極性路徑相依行為，尚未確認非揮發性或唯一微觀機制。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-27
27 / 28
Notes: 對應練習：D02-26。若選擇材料成分分析作為後續證據，也屬合理，但應說清楚想區分哪兩個機制。題 D 的比值在同偏壓、非零電流且符號定義一致時，對應 R_HRS/R_LRS 的大小比。沒有樣本數與分布，不能宣稱讀取錯誤率、良率或長期可靠度。
來源 Sources
Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737
Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

## Slide 28
第 6 天的樣品說明與交接
第 6 天
能畫出實際樣品堆疊，標出電極、薄膜、厚度／面積來源與量測極性。
能用操作角色區分 forming、SET、RESET、READ，且不預設固定正負極性。
能區分晶體／非晶、缺陷／電荷態，以及切換機制／導電機制。
能提出 ECM、VCM、界面或其他候選，並說明哪項證據可支持或排除它們。
第 3 週上機前，由督導確認 SOP、原始態紀錄、核准範圍、停止條件與資料保存方式。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D02-28
28 / 28
Notes: 建議交出一頁樣品名詞表與一頁「已知／未知／需詢問」表。未知厚度就標未知，不用文獻常見值補空白。第 7 天用第一、二冊答案檢查自己的弱點，第 8 天開始真空與濺鍍概念。完成自學並不授予獨立操作權，實驗室的正式訓練與督導簽核仍是進場條件。
來源 Sources
Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160
Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737
Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf