## Slide 1
真空、電漿與濺鍍薄膜
D8–D10：理解製程原理與紀錄。
起點：已學過V、I、能量與MIM結構。
終點：能解釋設備功能，提出可驗證的薄膜假說。
操作權限仍由本地訓練者與SOP決定。
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-01
1 / 28
Notes: 本單元把濺鍍拆成可以觀察與提問的物理環節。第一天學壓力、氣體與真空，第二天學電漿與靶材轟擊，第三天學薄膜、界面與追溯。理解原理能幫助你辨認異常，但不能替代工具別訓練。所有練習數值只用於演算，不提供未知機台的功率、壓力、氣流或操作順序。每天的實驗軌道已包含在六小時中。
來源 Sources
Utah Nanofab, Training
https://www.nanofab.utah.edu/training/

## Slide 2
製程、結構與電性
Recipe記錄外部條件。
薄膜具有厚度、成分、相態與界面。
I–V反映材料，也受到接觸與量測影響。
同一電性變化可能有不同材料原因。
核准製程條件
薄膜與界面
元件與接觸
量測訊號與分析
概念因果鏈，非使用者實驗結果
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-02
2 / 28
Notes: 例如退火後電流增加，可能涉及缺陷、結晶、電極反應或接觸改變。只看I–V無法知道其中哪一條路徑佔主導。先記錄直接觀察，再列候選原因與能區分它們的量測。圖中箭頭表示待檢驗的依賴關係，並非已證實的因果。這也是CS背景能發揮的地方：把每個資料物件連回相同樣品與製程版本。
來源 Sources
Berkeley Lab Molecular Foundry, integrated thin-film workflow
https://foundry.lbl.gov/instrumentation/angstrom-engineering-cluster-tool/

## Slide 3
氣體與壓力
p = n kB T
氣體由持續運動的粒子組成。
粒子撞擊表面，傳遞動量而形成壓力。
SI壓力單位Pa，1 Pa = 1 N/m^(2)。
固定溫度下，較低壓力通常代表較低粒子密度。
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-03
3 / 28
Notes: 理想氣體近似把粒子視為稀薄且彼此作用很弱，得到p=nkBT，其中n為每單位體積粒子數，不能與莫耳數混淆。這裡先用關係理解：固定T時p減半，n也減半。真正真空系統仍有水氣、殘留氣體、放氣與漏氣等來源，壓力低不代表腔體內完全沒有分子。
來源 Sources
MIT 6.152J, Vacuum System
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/vacsci/

## Slide 4
練習：壓力單位
教學合成值，不可作為上機設定
教學數值：一筆檔案記錄4.0 mTorr。
已知1 Torr ≈ 133.322 Pa。
① 換成Torr與Pa。
② 若欄名誤寫Torr，會差多少倍？
③ sccm能直接當成Pa嗎？
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-04
4 / 28
Notes: 先獨立做題再翻頁。把m寫成10的負三次方，避免只移動小數點卻忘記單位。第三題考的是量綱，不需要背sccm與throughput的轉換係數。這一筆數字是合成的單位練習，不是推薦製程壓力。
來源 Sources
MIT 6.152J, Vacuum System
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/vacsci/

## Slide 5
解答：單位錯誤會放大一千倍
4.0 mTorr = 4.0×10^(-3) Torr。
p = 4.0×10^(-3)×133.322 ≈ 0.533 Pa。
若把4.0 mTorr讀成4.0 Torr，誤差為1000倍。
sccm描述標準狀態下的氣體流率。
Pa描述壓力，兩者不能直接互換。
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-05
5 / 28
Notes: 完整答案一定保留等號兩側單位。sccm常用於流量控制器，是標準立方公分每分鐘。標準狀態的定義與校正氣體需查本機文件。氣流與腔體壓力之間還有泵速、流導、氣體消耗與回授控制，不能背一個通用的一對一轉換。若資料欄位只有數字而沒有單位，標成待確認，不猜。
來源 Sources
MIT 6.152J, Vacuum System
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/vacsci/

## Slide 6
基礎壓力與製程壓力
Base pressure：導入製程氣體前的背景壓力。
Working pressure：沉積時的氣體環境。
兩者回答不同問題，需要分欄紀錄。
殘留水氣與污染可能改變成分或界面。
導氣前
背景氣體
製程中
工作氣體＋背景
紀錄：時間、量規、壓力、氣體、recipe版本
同一欄混放兩種壓力，會破壞批次比較。
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-06
6 / 28
Notes: 基礎壓力反映當時真空系統的背景狀態，包含抽氣、放氣與漏氣等作用。製程壓力則是在有意導入氣體與維持放電時的狀態。低基礎壓力常有助減少非預期殘留物，但它不保證薄膜必然純淨或電性必然較好。總壓力也不等於每一種氣體的分壓，遇到化學問題時還要問氣體組成。
來源 Sources
Angstrom Engineering, Magnetron Sputtering
https://angstromengineering.com/tech/magnetron%20sputtering/

## Slide 7
平均自由徑
固定T與碰撞截面時：λ ∝ 1 / p
Mean free path λ：粒子兩次碰撞間的平均距離。
低壓通常減少氣相碰撞。
λ與靶材到基板的距離一起決定碰撞機會。
粒子到達基板的能量與方向分布會受影響。
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-07
7 / 28
Notes: 平均自由徑不是每一個粒子都走相同長度。它是大量粒子路徑的平均量。用稀薄硬球氣體模型，固定溫度與碰撞直徑時λ反比於壓力。這個模型幫助比較尺度，真實濺鍍的不同粒子具有不同質量、截面與能量。不能把較長自由徑直接翻成薄膜必然最佳。
來源 Sources
Kurt J. Lesker, Basic Vacuum Concepts
https://www.lesker.com/newweb/technical_info/vacuumtech/basicvac_03_vacterms.cfm?section=concepts

## Slide 8
算例：平均自由程與碰撞尺度
比例模型與教學數值
原本λ = 2 cm，靶基距離L = 10 cm。
教學比較：壓力降為原來1/5，其他假設不變。
新λ = 10 cm，L/λ由5變成1。
L/λ可作碰撞機會的尺度指標。
這個比值不能取代真實粒子傳輸模擬。
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-08
8 / 28
Notes: 先由反比關係得到λ增加五倍。原L/λ=10/2=5，新值10/10=1。這裡不是說每一顆粒子一定碰撞五次或一次，也沒有主張改壓就可改善RRAM。模型只是讓你知道壓力與幾何要一起看。實驗改變壓力還可能影響放電、靶材轟擊與沉積速率，因此不能把所有效果歸給自由徑。
來源 Sources
Kurt J. Lesker, Basic Vacuum Concepts
https://www.lesker.com/newweb/technical_info/vacuumtech/basicvac_03_vacterms.cfm?section=concepts

## Slide 9
真空系統的功能
Chamber提供可控制的製程空間。
Pump移除進入抽氣路徑的氣體。
Gauge把物理訊號轉換為壓力讀值。
MFC控制氣體流量，控制閥影響有效抽氣。
Interlock限制不安全的設備狀態。
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-09
9 / 28
Notes: 這是功能圖，不是閥門操作圖。不同泵與量規的適用壓力、氣體相依性及啟停條件不同。量規顯示一個數字，仍需知道它的類型、位置與有效範圍。新手只辨認標籤與功能，開閥、切換泵、調氣瓶、維修或解除互鎖均按當地正式訓練。若不知道目前狀態，先停在查證，不用嘗試操作推測答案。
來源 Sources
MIT 6.152J, Vacuum System
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/vacsci/
Utah Nanofab, Training
https://www.nanofab.utah.edu/training/

## Slide 10
流率與壓力的關係
Q ≈ p S （穩態簡化模型）
氣體進入、抽出，也可能與表面反應。
相同流率在不同泵速下可有不同壓力。
穩態簡化模型：throughput = pressure × pump speed。
Q的單位可用Pa·m^(3)/s，S用m^(3)/s。
MFC的sccm讀值需依標準狀態換算。
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-10
10 / 28
Notes: 此式用有效泵速與簡化的穩態氣體收支。忽略反應與放氣時，輸入throughput等於泵移除的throughput。真實腔體有效泵速還受管路流導與控制閥影響，反應性濺鍍又會消耗反應氣體。因此同一個sccm不保證同一個working pressure。只用公式理解參數關係，不用它建立未知機台的操作值。
來源 Sources
MIT 6.152J, Vacuum System
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/vacsci/

## Slide 11
電漿與鞘層
Plasma含電子、離子與中性粒子。
電子碰撞氣體可造成電離。
電漿主體常可近似準中性。
靠近表面的sheath有明顯電位降。
離子在鞘層中加速，影響表面轟擊。
靶材 target
鞘層：電位降
電漿主體
e^(-)、Ar^(+)、Ar等
基板 substrate
概念剖面，未按實際比例繪製
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-11
11 / 28
Notes: 準中性表示足夠大尺度上正負電荷密度接近平衡，不表示每個位置完全無電場。靠近電極或表面，電子與離子的運動不同，形成鞘層與電位降。把這件事連回第一單元：帶電粒子通過電位差會改變能量。電漿顏色不能直接告訴你薄膜成分或離子能量，需要適合的量測。
來源 Sources
Kurt J. Lesker, Sputtering technical notes
https://www.lesker.com/newweb/deposition_sources/technotes_sputtering.cfm?init=skip&section=tech

## Slide 12
濺鍍的動量轉移
Y = 濺出原子數 / 入射離子數
正離子撞擊靶材，將能量傳給靶原子。
部分靶原子離開表面，成為濺出通量。
抵達基板的粒子參與薄膜成長。
Sputter yield表示每入射離子平均濺出原子數。
Yield隨材料、離子能量與入射角改變。
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-12
12 / 28
Notes: 濺鍍主要靠轟擊造成的動量與能量轉移，不要求先把整塊靶材熔化。沉積粒子也不必全部帶電，很多濺出粒子可以是中性原子。靶材與基板都可能升溫，因此「不是熱蒸發」不代表完全沒有熱負荷。實際yield與到達基板的比例不同，幾何、碰撞與再濺鍍都會介入。
來源 Sources
Kurt J. Lesker, Sputtering technical notes
https://www.lesker.com/newweb/deposition_sources/technotes_sputtering.cfm?init=skip&section=tech

## Slide 13
DC與RF電源
導電靶常可使用DC濺鍍。
絕緣靶容易累積表面電荷，RF提供另一種耦合方式。
RF系統使用交流電場維持放電。
氧化物薄膜也可能由金屬靶反應性濺鍍製成。
電源選擇需配合靶材與設備設計。
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-13
13 / 28
Notes: 不要把「氧化物薄膜」直接等同於「一定用RF氧化物靶」。金屬靶加反應氣體也可形成化合物，會牽涉DC或pulsed-DC等不同配置。RF降低絕緣靶連續累積電荷造成的問題，並透過電漿與電極的阻抗耦合供能。這裡只建立概念，具體頻率、功率、匹配與可用材料由設備文件與訓練者確認。
來源 Sources
Angstrom Engineering, RF Sputtering
https://angstromengineering.com/tech/magnetron-sputtering/rf-sputtering/
Lesker, What is reactive sputtering?
https://www.lesker.com/newweb/faqs/question.cfm?id=181

## Slide 14
RF匹配與功率讀值
RF 系統由 generator、matching network 與 plasma 負
載構成。
匹配網路調整電源看到的阻抗。
Forward與reflected power是不同讀值。
設定功率、耦合功率與樣品吸收能量也不同。
異常反射或警報交由合格人員處理。
RF generator
Matching network
電極與plasma負載
功率量測位置與定義需查本機文件
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-14
14 / 28
Notes: 反射功率表示有部分電磁能量沒有按理想方式傳到負載。即使把forward減reflected作為某處淨功率估計，仍不能直接說那就是基板吸收的熱量，線路與匹配網路也可能有損耗。學習目標是辨認紀錄欄位與其意義，不是在帶電狀態自行手調匹配。遇到不穩定放電、警報或未知讀值，依本地受訓程序停止並求助。
來源 Sources
Angstrom Engineering, RF Sputtering
https://angstromengineering.com/tech/magnetron-sputtering/rf-sputtering/

## Slide 15
磁控濺鍍的磁場
Magnetron利用靶附近磁場改變電子軌跡。
電子停留較久，可增加氣體電離的機會。
靶面常出現特定侵蝕分布。
磁控描述的是放電配置。
它不代表沉積材料必須有磁性。
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-15
15 / 28
Notes: 帶電粒子的磁力方向與其速度及磁場方向有關。磁控設計利用電子較容易受磁場影響的特性，在靶附近維持有效放電。不要把磁鐵想成把所有中性靶原子直接吸到基板。靶材侵蝕歷史會影響幾何與製程重現性，所以靶材批號、使用狀況與更換時間是值得保留的metadata。
來源 Sources
Angstrom Engineering, Magnetron Sputtering
https://angstromengineering.com/tech/magnetron%20sputtering/

## Slide 16
Recipe變數與可能影響
功率可能改變轟擊、沉積率與熱負荷。
壓力影響碰撞，也影響放電條件。
氣體比例可能改變成分與靶面狀態。
基板溫度與表面狀態影響成核及成長。
時間與幾何共同影響厚度及均勻性。
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-16
16 / 28
Notes: 每個變數通常同時影響多條物理路徑，因此不能用「功率越大越好」「壓力越低越好」作通則。說某變數可能改變某結果，是提出假說，不是宣稱方向一定相同。真正一因子比較還需固定其他條件、辨認殘留混雜、保留批次與樣品歷史。新手先完整重現已批准baseline，優化屬下一階段而且需再次授權。
來源 Sources
MIT 6.152J, Sputtering
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/pvd_1/

## Slide 17
反應性濺鍍與靶面反應
Reactive sputtering加入可反應的氣體。
金屬與氧或氮反應，可形成化合物薄膜。
反應也可能在靶面發生。
Target poisoning指靶面形成反應層。
沉積率、放電穩定性與成分可能一起改變。
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-17
17 / 28
Notes: Poisoning是製程術語，不是毒理學判定。靶面從金屬樣狀態轉為氧化或氮化表面，會改變轟擊與電荷累積，製程可能呈現歷史相依。氣體流率、分壓與薄膜成分不能假定線性一一對應。增加氧氣可能降低某些缺氧成分，但也可能改變靶面與速率，不能直接保證RRAM更穩定。本課不提供反應氣體比例。
來源 Sources
Angstrom Engineering, Reactive Gas Sputtering
https://angstromengineering.com/tech/magnetron-sputtering/reactive-gas-sputtering/

## Slide 18
薄膜成長與微結構
到達的原子可吸附、移動、成核，島可合併（
coalescence）。
連續膜形成前，可能先出現分離的島。
溫度、能量與表面鍵結影響微結構。
晶粒、孔隙、應力及粗糙度可能共同變化。
實際成長模式需要材料與表徵證據。
基板
基板
基板
孤立島
島合併
連續膜
概念示意：不同材料可能呈現不同成長路徑。
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-18
18 / 28
Notes: 先把沉積理解成到達通量與表面演化的競爭。並非每顆到達的原子都永遠停在原地，粒子可能擴散、再脫附或遭再濺鍍。島狀與連續只是概念示意，不能套用為所有材料必經同一條路徑。後續熱力學與動力學會解釋表面能及遷移障壁。此時能提出「需要看厚度、形貌與連續性」就已達標。
來源 Sources
MIT 6.152J, Sputtering
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/pvd_1/

## Slide 19
界面與污染
兩層接觸後可能交換電荷或發生化學反應。
表面吸附物可能成為下一層的埋藏界面。
電極也可能參與氧交換或金屬遷移。
名義厚度相同，不代表界面狀態相同。
空氣曝露與等待時間值得記錄。
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-19
19 / 28
Notes: RRAM需要電極注入與內部狀態改變，界面因此會影響可觀察的電流及切換。文獻中的電極工程顯示材料配置可能改變反應位置，但這不能自動證明你的樣品屬同一機制。請記錄是否破真空、等待時間與處理歷史。清潔、plasma處理或改電極也會改變樣品，必須依本地授權，不能自行把網路清洗流程拼接上機。
來源 Sources
Chen et al., Advanced Materials 2022, 10.1002/adma.202105022
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202105022

## Slide 20
練習：沉積率與厚度
教學合成值，非濺鍍recipe
d ≈ r × t
教學校正率r = 0.10 nm/s。
沉積時間t = 300 s。
① 以固定速率近似估算厚度d。
② 若r相對不確定度為10%，時間誤差忽略，d如何報告？
③ 為何一次校正不能保證所有批次？
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-20
20 / 28
Notes: 將厚度符號寫成d，避免和時間t混淆。這題固定速率近似忽略起始暫態與速率漂移。先算中心值，再處理相對不確定度。第三題請至少寫出靶材歷史、壓力或氣體、幾何或熱狀態中的兩項。所有數字是為演算設計，沒有對應任何真機允許範圍。
來源 Sources
Yale Research, Sputtering and evaporation
https://research.yale.edu/cores/sputtering-and-evaporation

## Slide 21
解答：厚度估計需要校正證據
d = 0.10×300 = 30 nm。
固定時間時，厚度相對不確定度等於速率的10%。
同一不確定度定義下，可寫30 ± 3 nm。
靶材狀態與製程條件變化可能造成速率漂移。
厚度估計、監控值與離線實測應分欄。
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-21
21 / 28
Notes: 若r是標準不確定度10%，d也應以標準不確定度10%報告。如果10%只是上下界，就不能換名為一個標準差。真實速率隨時間變化時d=∫r(t)dt。QCM監控與基板位置還可能有tooling factor或幾何差別，需本地校正。輪廓儀、橢偏、XRR或截面方法各有模型與適用條件，不應只拿沉積時間宣稱精確厚度。
來源 Sources
Yale Research, Sputtering and evaporation
https://research.yale.edu/cores/sputtering-and-evaporation
NIST, Thin Film X-ray Reflectometry
https://www.nist.gov/document/8520882bpdf

## Slide 22
厚度與平均電場
E平均 ≈ V層 / d層
單層、均勻場近似下，E ≈ V/d。
教學例：1 V跨10 nm，E ≈ 1 MV/cm。
若其他假設相同，厚度加倍使平均場減半。
多層分壓、空間電荷與局部通道會破壞此近似。
單一幾何厚度不能給出所有局部電場。
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-22
22 / 28
Notes: 逐步計算：10nm=10^-8m，1V除以10^-8m等於10^8V/m，再除100得到10^6V/cm。這是平均量。若元件串聯接觸電阻或進入compliance，命令電壓也不等於跨切換層的電壓。多層介電質可能各有不同分壓，所以任何E換算圖都要註明使用的厚度、端電壓與模型。此例不代表允許施加1V到未知器件。
來源 Sources
MIT 6.152J, Sputtering
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/pvd_1/

## Slide 23
退火與熱歷史
RTA用受控熱歷史改變材料狀態。
Ramp、dwell、cooling與ambient都需要紀錄。
擴散、結晶與界面反應可能同時發生。
較高溫度不保證較好的RRAM特性。
熱力學方向與實際速率需要分別判斷。
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-23
23 / 28
Notes: 同一峰值溫度可能配上不同升溫速率與停留時間，產生不同熱預算。氣氛也可能改變氧交換與化學狀態。此時先用「可能」描述，再提出可判別的表徵，不要聲稱某一退火一定增加氧空缺或一定降低缺陷。操作包含高溫、氣體與冷卻要求，完全依設備專屬訓練。後續Deck06會用自由能與Arrhenius把概念定量化。
來源 Sources
MIT 3.020, Thermodynamics of Materials
https://ocw.mit.edu/courses/3-020-thermodynamics-of-materials-spring-2021/

## Slide 24
薄膜表徵的證據範圍
厚度：輪廓儀、橢偏、XRR或截面，各有假設。
XRD支持結構與相態判讀，薄膜訊號可能很弱。
XPS提供近表面元素與化學狀態線索。
AFM提供表面形貌，不能直接證明低漏電。
多種證據相符，仍需檢查樣品與取樣一致性。
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-24
24 / 28
Notes: XRR可由反射模型估計厚度、密度與界面寬度，但擬合參數有相關性與不確定度。XPS的峰形受到化學環境、污染、充電與分析假設影響，因此O1s肩峰不能獨自證明氧空缺切換。XRD沒有明顯峰也可能涉及厚度、texture與偵測極限。先問工具實際量到哪個物理訊號，再問從訊號到材料結論加了哪些模型。
來源 Sources
NIST, Thin Film X-ray Reflectometry
https://www.nist.gov/document/8520882bpdf
MIT 3.014, Materials Laboratory
https://ocw.mit.edu/courses/3-014-materials-laboratory-fall-2006/

## Slide 25
製程Traveler與資料追溯
每個batch、sample、device與run需要唯一ID。
材料批號、靶材與recipe版本連回製程事件。
實測、名義值與unknown清楚區分。
原始檔保留不覆寫，分析版本另存。
圖表需要能回到樣品、條件與原始列。
Batch與材料來源
Sample與製程事件
Device與量測Run
Raw檔與分析版本
可追溯ID鏈，依本地資料權限保存
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-25
25 / 28
Notes: 請把本頁轉成自己的資料字典，而不是單純複製資料夾名稱。至少記錄工具、操作者角色、日期時間、材料、基板、電極、厚度來源、氣體、壓力、電源類型、熱歷史、位置與異常。具體設定只從已批准SOP或實際run讀取，未知就保留未知。沒有資料權限時，練習用虛構ID與明標合成資料，不能把實驗室內容任意放上雲。
來源 Sources
Berkeley Lab Molecular Foundry, integrated thin-film workflow
https://foundry.lbl.gov/instrumentation/angstrom-engineering-cluster-tool/

## Slide 26
因果比較與混雜因素
A、B樣品電流不同，只能先報告差異。
若批次、厚度、電極與歷史都不同，原因難以分離。
小型實驗需指定主要因子與主要指標。
保留失敗、未完成與排除原因。
新參數與新材料需重新取得授權。
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-26
26 / 28
Notes: 假設A與B同時改了氧比例和退火，看到電流變化不能分別估計各因素的貢獻。即使名義recipe相同，target history與樣品位置也可能造成差異。先建立原樣SOP的baseline，再與帶領者選一個範圍小且可解釋的比較。CS能力可以用於manifest、schema驗證與一鍵重畫，但程式自動化不能取代實驗設計或擴大操作權限。
來源 Sources
Berkeley Lab Molecular Foundry, integrated thin-film workflow
https://foundry.lbl.gov/instrumentation/angstrom-engineering-cluster-tool/
Utah Nanofab, Training
https://www.nanofab.utah.edu/training/

## Slide 27
綜合練習：一份不完整的Run
紀錄只有「RF、300秒、30nm、I變大」。
① 哪些名詞或數字還不夠明確？
② 列出三種「I變大」的替代解釋。
③ 挑兩種表徵，說明它們能與不能回答什麼。
④ 未確認SOP與樣品歷史，下一步如何處理？
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-27
27 / 28
Notes: 用本單元的traveler結構完成一頁審查。這是文件與資料題，不要求操作任何儀器。每個缺漏都寫出為什麼影響判讀。例如30nm可能是名義估計，I的比較可能沒有相同read voltage，而RF缺少工具與電源/靶材條件。對表徵方法要同時寫能力與限制，避免只列工具名字。第四題必須承認授權與安全資訊未完整。

## Slide 28
解答與入門關卡
補齊工具、靶材、氣體、壓力、熱歷史與厚度來源。
I比較還需要相同讀取條件、樣品ID與狀態歷史。
候選原因含成分/缺陷、界面/接觸、幾何差異。
表徵回答特定問題，不能單獨證明全部機制。
資料不全先查證，設備操作等訓練者確認。
RRAM 材料自學 · 製程入門
03-28
28 / 28
Notes: 範例答案：用XRR估計厚度/密度/界面模型參數，用XPS檢查近表面化學線索，但XRR不能直接給切換機制，XPS也不能獨自確定整個膜內導電通道。用受控read條件與接觸檢查排除量測差異。通關時應能不用講義解釋base和working pressure、RF與target的角色、厚度估計及其限制，並交完整traveler。學科答對仍不等於設備授權，未完成現場訓練就維持觀察與資料路徑。
來源 Sources
NIST, Thin Film X-ray Reflectometry
https://www.nist.gov/document/8520882bpdf
MIT 3.014, Materials Laboratory
https://ocw.mit.edu/courses/3-014-materials-laboratory-fall-2006/
Utah Nanofab, Training
https://www.nanofab.utah.edu/training/