## Slide 1
材料熱力學、動力學與證據
目標：分清變化的驅動力與速度，並知道哪些量測能檢驗材料假說。
先備：能量與溫度、原子與缺陷、電子與離子的差別，以及第05章的能態。
自學順序：1–11頁自由能與速率，12–18頁缺陷輸運，19–28頁材料分析。
所有數值均為明示假設的計算練習，不是材料資料庫或設備設定。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-01
1 / 28
Notes: 讀完後應能解釋：同樣在熱力學上可行的變化，為何可能很慢，以及為何一張顯微照片不能直接證明切換機制。建議分四次閱讀，每次至少自己重算一個例題。完整材料學還包含力學、聚合物、複合材料、磁性與光學，後續總覽另列學習入口。
來源 Sources
MIT 3.00：相平衡與相圖講義
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/pages/lecture-notes/
MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

## Slide 2
系統、狀態與能量守恆
先圈定系統：例如薄膜本身。電極、氣體與基板可以是周圍環境。
溫度 T、壓力 p、組成及缺陷配置描述狀態，必要時還要加入應變。
內能 U 是狀態函數。熱 Q 與功 W 描述跨越邊界的能量傳遞。
若定義 Won 為外界對系統做功，第一定律寫成 ΔU = Q + Won。
電流輸入能量後，材料可能升溫、散熱或改變結構，須看完整能量收支。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-02
2 / 28
Notes: 「薄膜含有多少熱」不是嚴謹說法，因為熱是傳遞方式而非儲存的狀態量。不同教科書可能定義系統對外做功為正，公式就會寫成 ΔU=Q-Wby。每次先檢查符號慣例。RRAM 的熱源往往局域，不應把載台溫度自動等同於導電路徑溫度。
來源 Sources
MIT 3.00 L4：狀態變數與狀態函數
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/117bfb9da78477aa6a646bca60e32ff8_lecture_04_oneside.PDF

## Slide 3
吉布斯自由能與變化方向
焓 H = U + pV。熵 S 描述可達微觀狀態數與能量分散，單位 J/K。
吉布斯自由能 G = H - TS，單位 J。它結合能量代價與熵的貢獻。
固定 T、p，且沒有外加非體積功的自發過程，會使總 G 降低。
比較指定兩狀態：ΔG = ΔH - TΔS。負值表示該方向有熱力學驅動力。
ΔG 不給出變化所需時間，活化障礙仍可能使過程很慢。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-03
3 / 28
Notes: V 在本頁代表體積，單位 m^(3)，與第05章的電位單位 V不同。判定 ΔG 時必須指定反應、組成、溫度與壓力，不能隨意把標準反應自由能當成所有條件下的自由能。外加電壓做功時，必須把電學邊界條件及環境也納入。
來源 Sources
MIT 3.00 L15：吉布斯自由能
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/1fb4763fc08414825c7d7c8f7c40c9fb_lecture_15_oneside.PDF

## Slide 4
化學勢與物質交換
化學勢 μi 表示在固定 T、p 與其他物種量時，加入一點 i 物種造成的 G 改變。
以莫耳數 ni 表示：μi = (∂G/∂ni)，單位 J/mol。
小變化可寫 dG = Σ μi dni。相同物種會傾向由較高化學勢移向較低處。
若兩相可以交換 i 物種，平衡要求 μi 在兩相相等。
濃度只是化學勢的一個因素。非理想互作用也能改變移動方向。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-04
4 / 28
Notes: 偏微分可理解為只改一個輸入，其他控制條件固定，看輸出 G 的斜率。若使用單粒子數 Ni，μ 的單位就改成 J/particle或eV/particle。後面帶電缺陷頁採每粒子形式，避免混用阿伏加德羅常數。化學勢低不代表該相的所有原子能量都低。
來源 Sources
MIT 3.00 L20：化學勢
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/8791023a80525e69c7dfe17898cadaf5_lecture_20_oneside.PDF

## Slide 5
例題1：自由能的溫度比較
假設某反應 ΔH = 12.0 kJ/mol，ΔS = 30.0 J/(mol·K)，且兩者近似不變。
步驟1：先統一單位，ΔH = 12,000 J/mol。
步驟2：300 K 時 ΔG = 12,000 - 300 × 30 = +3,000 J/mol。
步驟3：500 K 時 ΔG = 12,000 - 500 × 30 = -3,000 J/mol。
臨界值為 T = ΔH/ΔS = 400 K。這只比較驅動方向，未給反應速度。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-05
5 / 28
Notes: 這是抽象反應的教學數字，不是建議退火或操作溫度。假設忽略熱容量差，所以 ΔH、ΔS 不隨溫度改變。ΔG=0表示這個指定比較的平衡條件，不能推論任意混合物在400 K都完成反應。
來源 Sources
MIT 3.00 L15：吉布斯自由能
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/1fb4763fc08414825c7d7c8f7c40c9fb_lecture_15_oneside.PDF

## Slide 6
相、相圖與平衡範圍
相是具有一致結構與性質的區域，例如不同晶體結構的固相。
二元相圖常用溫度與組成作座標，並先固定壓力。
單相區對應一種平衡相。兩相區則需要兩種相共同滿足總組成。
同一溫度的連結線兩端給出兩相組成，相的份額另由物質守恆求得。
相圖描述平衡。快速沉積的薄膜可能保留非平衡結構或亞穩態。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-06
6 / 28
Notes: 成分軸可能是重量百分比、原子百分比或莫耳分率，必須先確認。不要把同溫連結線兩端的相成分與整體樣品成分混在一起。薄膜的應力、表面及介面能也可能使塊材相圖不足以直接預測穩定性。
來源 Sources
MIT 3.00 L27：自由能與相圖
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/755a1b8d70544d1bc3433a7b2223bb7f_lecture_27_oneside.PDF
MIT 3.00：相平衡與相圖講義
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/pages/lecture-notes/

## Slide 7
例題2：槓桿定則來自守恆
假設二元兩相區內，B莫耳分率 xα = 0.20、xβ = 0.70，整
體 x0 = 0.40。
步驟1：兩相份額 fα + fβ = 1。B守恆：x0 = fαxα + fβxβ。
步驟2：代入 fα = 1 - fβ，得到 x0 - xα = fβ(xβ - xα)。
步驟3：fβ = (0.40 - 0.20)/(0.70 - 0.20) = 0.40，fα = 0.60。
檢查：0.60 × 0.20 + 0.40 × 0.70 = 0.40。
xα = 0.20
x_0 = 0.40
xβ = 0.70
固定溫度的兩相連結線
假想兩相教學例。線段長度對應組成差，不是量測相圖
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-07
7 / 28
Notes: 此處份額以與莫耳分率相容的組分莫耳基準定義。這是假想兩相計算，不對應任何材料的相圖。圖僅為固定溫度的假想連結線，不代表特定材料相圖。若成分用重量分率，求出的也應是重量份額。
來源 Sources
MIT 3.00 L27：自由能與相圖
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/755a1b8d70544d1bc3433a7b2223bb7f_lecture_27_oneside.PDF
MIT 3.00：相平衡與相圖講義
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/pages/lecture-notes/

## Slide 8
活化障礙與 Arrhenius 式
活化障礙 Ea 控制跨越路徑的難易，低自由能終點仍可能
很難抵達。
單一熱活化模型：r = A exp[-Ea/(kBT)]。A 與速率量 r 的
單位相同。
Ea 用 eV/粒子時採 kB。若用 J/mol，則改採氣體常數 R。
取對數：ln(r/A) = -(Ea/kB)(1/T)，對 1/T 為直線。
若溫區內機制或前因子改變，單一直線外推可能失準。
2
3
4
-24
-17
-10
1000 K / T
ln(r/A)
Ea = 0.50 eV
Arrhenius解析示意，A視為常數，非材料實測資料
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-08
8 / 28
Notes: r 是泛指速率量，實際反應級數可能讓速率常數與反應速率不同。D=D0 exp(-Ea/kBT)也屬相同數學形式。實驗擬合得到的常是多步驟綜合的有效活化能，不能直接指定成一種原子的單次跳躍能障。
來源 Sources
MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

## Slide 9
例題3：溫度對速率的影響
假設 Ea = 0.50 eV，兩溫度300 K與330 K，前因子 A相同。
步驟1：相除消去 A，r330/r300 = exp[(Ea/kB)(1/300 - 1/330)]。
步驟2：1/300 - 1/330 = 3.03 × 10^(-4) K^(-1)。
步驟3：[0.50/(8.617 × 10^(-5))] × 3.03 × 10^(-4) ≈ 1.76。
因此比值約 exp(1.76) = 5.80。升高10%的絕對溫度可有非線性效果。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-09
9 / 28
Notes: 這是模型的數學示例，不是任何元件的升溫建議。第三步括號的正確意思是0.50除以整個8.617×10^(-5)。相同 A及相同機制是此比較的核心條件。若局域溫度未知，不能把載台溫度直接代入後聲稱得出實際速率。
來源 Sources
MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf
NIST：SI 定義常數
https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants

## Slide 10
練習1與2：方向與時間尺度
練習1：ΔH = 20 kJ/mol、ΔS = 50 J/(mol·K)，求300 K的 ΔG 與 ΔG = 0 的溫度。
再回答：負 ΔG 是否足以保證在一秒內完成反應？理由是什麼？
練習2：假設 Ea = 0.40 eV且 A不變，求 r330/r300。
請先寫公式再代值，並指出兩題各自忽略了哪些條件。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-10
10 / 28
Notes: 不要把 ΔG 和 Ea互相替代。ΔG比較起點與終點的自由能差，Ea描述跨越路徑上的障礙。兩個量在同一反應中都可能重要，但對應的問題不同。
來源 Sources
MIT 3.00 L15：吉布斯自由能
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/1fb4763fc08414825c7d7c8f7c40c9fb_lecture_15_oneside.PDF
MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

## Slide 11
解答1與2：單位與模型條件
1．20 kJ/mol = 20,000 J/mol。ΔG300 = 20,000 - 300 × 50 = +5,000 J/mol。
令 ΔG = 0，T = 20,000/50 = 400 K。這假設 ΔH、ΔS在比較溫區近似不變。
即使 ΔG < 0，仍可能存在很高的活化障礙，因此不能保證一秒完成。
2．指數 = (0.40/[8.617 × 10^(-5)]) × (1/300 - 1/330) ≈ 1.407。
r330/r300 ≈ exp(1.407) = 4.08，前提為同一機制且 A不變。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-11
11 / 28
Notes: 兩題的溫度只是算式輸入。對真實反應還需指定實際成分與反應商、熱容量及可能的相變。對實際速率還需量測，不能只知道活化能便求絕對速率，因為前因子也不可缺少。
來源 Sources
MIT 3.00 L15：吉布斯自由能
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/1fb4763fc08414825c7d7c8f7c40c9fb_lecture_15_oneside.PDF
MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

## Slide 12
擴散與 Fick 第一定律
沒有外加偏向時，原子仍可隨機跳動。濃度高處往低處的跳出數通常較多。
一維粒子通量 J = -D dc/dx，J單位為 particles/(m^(2)·s)。
c 是粒子數濃度，單位 m^(-3)。D是擴散係數，單位 m^(2)/s。
負號表示淨通量沿濃度下降方向。梯度 dc/dx 表示濃度隨位置的變化率。
這是簡化的均勻介質模型。一般驅動力還包括化學勢、應力或電場梯度。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-12
12 / 28
Notes: 熱運動並不是粒子有目的地追求平均濃度。它是統計結果。若D為常數並且沒有反應或源項，配合粒子守恆得到Fick第二定律 ∂c/∂t=D∂^(2)c/∂x^(2)。非理想系統可能出現逆濃度梯度的上坡擴散，這時化學勢是更根本的描述。
來源 Sources
MIT 3.205 L2：連續體擴散與 Fick 定律
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/dd4e2a11a931f6728ca6836f0a6a4f32_lecture02_slides.pdf

## Slide 13
例題4：一維擴散長度
自由一維擴散的均方位移為 <Δx^(2)> = 2Dt，均方根長度 Lrms = √(2Dt)。
教學假設 D = 1.0 × 10^(-18) m^(2)/s，經過 t = 50 s。
步驟1：2Dt = 2 × 10^(-18) × 50 = 1.0 × 10^(-16) m^(2)。
步驟2：Lrms = 1.0 × 10^(-8) m = 10 nm。
這是分布寬度尺度，不代表每個粒子都移動10 nm，也不是固定邊界的穿越時間。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-13
13 / 28
Notes: < >表示對很多粒子或很多重複實現取平均。無偏擴散的平均位移可為0，但平均平方位移仍增加。三維自由擴散的總均方位移為6Dt，因此使用公式前必須說清楚維度。實際薄膜還有邊界、陷阱、各向異性及濃度依賴。
來源 Sources
MIT 3.205 L2：連續體擴散與 Fick 定律
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/dd4e2a11a931f6728ca6836f0a6a4f32_lecture02_slides.pdf
MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

## Slide 14
帶電缺陷的漂移與電化學勢
設物種有效電荷為 zq。z可正可負，q = 1.602 × 10^(-19) C。
每粒子的電化學勢 μ_tilde = μchem + zqφ，其中 φ 是靜電位，單位 V。
電場 E_field = -dφ/dx。正電荷受力沿電場，負電荷反向。
低場下，正的遷移率 μmob 定義速度大小與電場大小的比例，單位 m^(2)/(V·s)。
固定電場與 μmob時，平均漂移距離隨 t成正比，擴散寬度則隨 √t增長。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-14
14 / 28
Notes: μchem與μmob是完全不同的量：前者是化學勢，後者是遷移率。空缺的有效電荷相對於完整晶格定義，不是把缺少的原子當成帶電小球。遷移率符號採正值，因此速度v=sgn(z)μmobE_field。不帶電的缺陷也會擴散，但不直接受到此電力項驅動。
來源 Sources
MIT 3.00 L34：帶電物種平衡
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/756c0954ea937547db69e17a396622fc_lecture_34_oneside.PDF
MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

## Slide 15
Nernst–Einstein 關係與前提
對稀薄、弱相關且近局部平衡的帶電粒子，μmob = |z|qD/(kBT)。
此時粒子通量 J = -D dc/dx + [zqDc/(kBT)]E_field。
單一物種的導電率 σ ≈ c(zq)^(2)D/(kBT)，單位 S/m。
條件包含線性低場、合適的擴散係數，以及可忽略的粒子間相關。
強場跳躍、密集缺陷、陷阱與關聯運動，可能使這些簡式失準。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-15
15 / 28
Notes: 第一式把熱擴散與受力漂移連起來，不等於任意條件下可由示蹤D精確預測集體導電率。粒子相關會使示蹤擴散與電荷集體運輸不同。低場可用 |z|qE_fielda遠小於kBT作概念判斷，a為跳躍距離。RRAM寫入常是強驅動，需檢驗此條件。
來源 Sources
MIT 3.00 L34：帶電物種平衡
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/756c0954ea937547db69e17a396622fc_lecture_34_oneside.PDF
France-Lanord & Grossman, PRL 122, 136001 (2019)
https://gg.mit.edu/wp-content/uploads/2019/04/PhysRevLett.122.136001.pdf

## Slide 16
點缺陷的形成與平衡濃度
缺陷形成自由能 ΔGf 是建立指定缺陷、並與指定原子及電子庫交換的代價。
最簡稀薄獨立缺陷模型：cdef/Nsite ≈ exp[-ΔGf/(kBT)]。
Nsite 是可用位點數密度。ΔGf越低，模型中的平衡缺陷比例越高。
帶電缺陷的形成能還取決於電子化學勢，並須滿足整體電荷中性。
沉積或寫入可能留下非平衡缺陷，因此量測濃度不必等於平衡預測。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-16
16 / 28
Notes: 指數式中的ΔGf不把位點混合的組態熵再算一次，該組態熵已在導出濃度式時處理。濃度高時缺陷交互作用、團簇與多種電荷態都可能重要。氧空缺的電荷態不能一律指定為+2，需要材料與費米能階資訊。
來源 Sources
MIT 3.205 L5：離子晶體與點缺陷
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/d6fd4e0d7f52dd71563f89514645b830_lecture05_slides.pdf
MIT 3.00 L20：化學勢
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/8791023a80525e69c7dfe17898cadaf5_lecture_20_oneside.PDF

## Slide 17
氧交換與化學勢邊界條件
氧化物可與電極或外界交換氧。哪一側可當氧庫，屬於模型邊界條件。
理想氧氣庫中，每個氧原子的 μO = ½μ°O_2 + ½kBT ln(pO_2/p°)。
pO_2/p°必須無單位。式子表示氧化學勢可隨氧分壓改變。
形成氧空缺常伴隨電子或其他缺陷補償，必須同時檢查原子與電荷守恆。
氣相平衡關係不能自動代替密封器件內、受偏壓驅動的真實狀態。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-17
17 / 28
Notes: μ°O_2是標準態每個氧分子的化學勢，此頁使用每粒子的kB版本。以莫耳表示需改用R。可選讀的Kröger–Vink示例為 O_O^× ⇌ V_O^{••} + ½O_2 + 2e′。它是一種假設氧空缺雙正電的守恆式，不表示所有材料與條件都只存在此電荷態。本頁不提供任何氣體操作設定。
來源 Sources
MIT 3.00 L20：化學勢
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/8791023a80525e69c7dfe17898cadaf5_lecture_20_oneside.PDF
MIT 3.205 L5：離子晶體與點缺陷
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/d6fd4e0d7f52dd71563f89514645b830_lecture05_slides.pdf
MIT 3.00 L34：帶電物種平衡
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/756c0954ea937547db69e17a396622fc_lecture_34_oneside.PDF

## Slide 18
RRAM 的耦合過程
電子電流可造成局域焦耳熱，溫度又會改變缺陷移動速
率。
缺陷移動或氧化還原會改變導電路徑，進而重新分配電場
與熱源。
因此溫度、電場、組成與電流可能互相影響，不能各自視
為固定常數。
自由能回答方向，動力學回答時間尺度，電子傳輸模型回
答當下電流。
機制推論須對應實際材料與操作歷史，避免把單一理想模
型當成完整器件。
電子電流與局域功率
溫度與缺陷移動速率
缺陷／氧化還原配置
新的電場與電子電流
可能形成回饋的物理量，箭頭只代表待檢驗的耦合關係
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-18
18 / 28
Notes: 這是一個分析框架，不主張所有RRAM都由同一物種或同一導電絲控制。氧化物VCM與金屬離子ECM的化學邊界條件不同。第05章的靜態電子能帶有助於讀取分析，本章則提醒寫入時材料狀態也在變。
來源 Sources
Yang et al., Nature Nanotechnology 3, 429–433 (2008)
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160
MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

## Slide 19
材料分析的證據鏈
先寫欲檢驗的主張，例如「薄膜結晶相改變」或「介面化
學態改變」。
再選對應訊號：繞射探測週期結構，光電子探測表面化
學，顯微鏡探測局部影像。
每次都問取樣深度、橫向範圍、解析度，以及樣品製備是
否改變原貌。
同批對照與多個位置可檢查代表性。互補技術可縮小替代
解釋。
報告分開寫觀察、模型解釋與未能排除的限制。
可反駁的材料主張
與主張相符的量測
對照與取樣範圍
支持程度及剩餘解釋
研究推論流程，非任何儀器的操作流程
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-19
19 / 28
Notes: 一張漂亮圖片可能只代表一個視野。平均光譜可能把局域導電絲訊號稀釋。量測前先決定想辨識的是平均組成、表面吸附、局域結構還是電活性，才能選擇適合的取樣方法。不要在看到結果後才反過來挑選主張。
來源 Sources
NIST／Powell et al. (2019)：XPS 量測規劃與報告
https://www.nist.gov/publications/practical-guides-x-ray-photoelectron-spectroscopy-first-steps-planning-conducting-and
University of Melbourne：SEM 樣品與充電假影
https://eng.unimelb.edu.au/nanomaterials/learning-centre/courses/scanning-electron-microscopy/getting-good-images/sample-preparation
JEOL：TEM 原理、樣品製備與損傷
https://www.jeolusa.com/RESOURCES/Electron-Optics/transmission-electron-microscopy

## Slide 20
XRD：週期結構與繞射峰
X光繞射 XRD利用晶格散射的干涉。Bragg條件為 nλ = 2d sinθ。
λ是波長，d是晶面間距，n是整數繞射階數，θ是Bragg角。儀器常畫2θ。
峰位置與相及晶格有關。強度也受織構影響，不能只看單峰就定相。
Scherrer式 Dcryst = Kλ/(β cosθ)估計相干晶域尺寸，β須用弧度並校正儀器展寬。
峰寬也受微應變影響。沒有明顯峰不等於完全無晶體，薄膜訊號可能很弱。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-20
20 / 28
Notes: K是與晶域形狀及峰寬定義有關的無因次因子。Dcryst通常不等於SEM看到的顆粒尺寸，更不等於薄膜厚度。相分析需比較多個峰和背景，並考慮基板訊號與擇優取向。要推論氧空缺也需要其他直接或間接證據，XRD峰位本身無法唯一分離所有因素。
來源 Sources
NIST：Bragg 方程定義
https://www.nist.gov/glossary-term/37281
Rigaku Journal 39(2), 18–22 (2023)：晶域尺寸
https://resources.rigaku.com/hubfs/2024%20Rigaku%20Global%20Site/Resource%20Hub/Knowledge%20Library/Rigaku%20Journals/Volume%2039%282%29%20-%20Summer%202023/Rigaku%20Journal%2039-2_18.pdf

## Slide 21
XPS：表面化學與缺陷推論
X光光電子能譜 XPS量測逸出電子動能。校準後 EB = hν - EK - W分析器。
EB是束縛能，hν是光子能量，EK是動能。常規XPS對表面數奈米特別敏感。
元素峰與化學位移可支持化學態分析，但充電、污染與峰擬合都會影響解讀。
O 1s肩峰可能包含羥基或吸附物，不能直接把該峰面積命名為氧空缺濃度。
深度剖析也可能因離子濺射改變化學態，須保留校準、擬合與製備紀錄。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-21
21 / 28
Notes: ν是光的頻率，並非波長。束縛能公式的能量基準需儀器校準與良好電接觸，絕緣樣品常另需處理充電。XPS偵測的是仍存在原子的電子，空缺本身沒有可逸出的氧1s電子。化學態或化學計量可間接約束缺陷模型，但單個肩峰不能唯一辨認或定量氧空缺。
來源 Sources
Toray Research Center：XPS 原理
https://www.toray-research.co.jp/en/technical-info/analysis/XPS.html
NIST／Powell et al. (2019)：XPS 量測規劃與報告
https://www.nist.gov/publications/practical-guides-x-ray-photoelectron-spectroscopy-first-steps-planning-conducting-and
Idriss, Surface Science 712, 121894 (2021)
https://doi.org/10.1016/j.susc.2021.121894

## Slide 22
AFM：表面高度與探針效應
原子力顯微鏡 AFM以探針與樣品的作用力控制掃描，得到高度 h 的分布。
均方根粗糙度 Rq = √[平均 (h - h_mean)^(2)]；h_mean是平均高度。
有限探針尺寸會讓突起顯得更寬、窄溝難以量到底，並限制橫向形貌。
比較粗糙度必須交代掃描面積、像素、平整化處理與取樣位置。
一般高度圖不能直接證明化學成分、氧空缺濃度或導電絲。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-22
22 / 28
Notes: Rq也常寫RMS roughness。原始曲面去斜率、去彎曲或濾波都會改變數值，所以要保留處理方式。導電AFM屬另一種量測通道，局域電流還受接觸力、探針塗層與表面污染影響，不能與一般高度圖混為一談。 h、h_mean與Rq使用相同長度單位，例如nm。h_mean是在所分析區域內的平均高度；公式中的平均也在同一區域進行。
來源 Sources
NIST 作者研究：Spatial Dimensions in AFM (2018)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11404149/

## Slide 23
SEM：訊號決定影像意義
掃描電子顯微鏡 SEM用聚焦電子束逐點掃描，偵測訊號形成影像。
二次電子常提供近表面的形貌對比。背向散射也可提供平均原子序差異。
對比同時可能受幾何、晶向與充電影響。亮區不必然是某個指定元素。
能量色散X光能譜（EDS）可提供元素資訊，其交互作用體積常大於電子束斑。
鍍膜、充電與束流損傷會改變觀察。需記錄訊號通道與樣品製備。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-23
23 / 28
Notes: SEM可看表面裂縫、顆粒或截面形貌，但不能僅由灰階證明氧空缺或原子級通道。EDS對輕元素、薄層與重疊訊號的定量有條件限制，報告時應交代取樣體積與背景。不要把漂亮表面影像當成整片薄膜的統計代表。
來源 Sources
ETH Zürich ScopeM：SEM 訊號來源
https://scopem.ethz.ch/education/EM-ken/basics_theory/SEM_image-formation.html
University of Melbourne：SEM 樣品與充電假影
https://eng.unimelb.edu.au/nanomaterials/learning-centre/courses/scanning-electron-microscopy/getting-good-images/sample-preparation

## Slide 24
TEM：局部內部結構與製樣限制
穿透式電子顯微鏡 TEM讓電子通過薄樣品，可觀察局部內部結構與繞射。
高解析影像或繞射可支持晶格與相判定，解讀仍依賴厚度、取向及成像條件。
局部元素或能量損失分析可補充化學訊息，但須和影像位置對上。
聚焦離子束 FIB製樣與電子束都可能造成損傷、污染或結構改變。
單一切片中的線狀對比不能自動稱為導電絲，也可能錯過真正活性區。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-24
24 / 28
Notes: 一張TEM圖是投影與成像條件共同作用的結果。若研究導電絲，需要把電性狀態、定位、切片位置與化學證據連結起來。可用多顆器件、不同視野與對照樣品增加代表性。解析度很高不代表樣品無損，也不代表觀察具唯一解。
來源 Sources
JEOL：TEM 原理、樣品製備與損傷
https://www.jeolusa.com/RESOURCES/Electron-Optics/transmission-electron-microscopy

## Slide 25
練習3：擴散與漂移估計
假設一維 D = 2.0 × 10^(-19) m^(2)/s，t = 100 s，先忽略邊界與陷阱。
問題a：計算 Lrms = √(2Dt)，答案用 nm。
另假設單正電物種 z = +1，T = 300 K，且符合 Nernst–Einstein條件。
問題b：用 kBT/q = 0.02585 V求 μmob，再以均勻 E_field = 1.0 × 10^(5) V/m求漂移距離。
問題c：可否據此預測真實RRAM的寫入時間？說明還缺什麼。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-25
25 / 28
Notes: 所有數值都是計算假設，不是器件設定。μmob = D/(kBT/q)可直接使用題目給的熱電壓，避免重複換算eV與J。題目指定單正電有效物種，只為簡化符號，不代表真實氧空缺必為+1。
來源 Sources
MIT 3.205 L2：連續體擴散與 Fick 定律
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/dd4e2a11a931f6728ca6836f0a6a4f32_lecture02_slides.pdf
France-Lanord & Grossman, PRL 122, 136001 (2019)
https://gg.mit.edu/wp-content/uploads/2019/04/PhysRevLett.122.136001.pdf

## Slide 26
解答3：統計寬度與平均位移
a．2Dt = 4.0 × 10^(-17) m^(2)，所以 Lrms = 6.32 × 10^(-9) m = 6.32 nm。
b．μmob = D/(kBT/q) = (2.0 × 10^(-19))/0.02585 = 7.74 × 10^(-18) m^(2)/(V·s)。
v = μmobE_field = 7.74 × 10^(-13) m/s，平均漂移距離 vt = 0.0774 nm。
擴散給出分布寬度，漂移給出平均偏移，兩者不能當成同一種距離。
c．還需電荷態、局域溫度與電場、邊界反應及切換判準，並驗證低場模型。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-26
26 / 28
Notes: 連續體算出的平均位移小於原子間距仍有統計意義，因為是許多隨機實現的平均偏移，不表示單一原子每次真的只跳0.0774 nm。若少數離散跳躍主導單顆器件，則須使用離散或隨機描述而非直接把平均值當確定路徑。
來源 Sources
MIT 3.205 L2：連續體擴散與 Fick 定律
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/dd4e2a11a931f6728ca6836f0a6a4f32_lecture02_slides.pdf
France-Lanord & Grossman, PRL 122, 136001 (2019)
https://gg.mit.edu/wp-content/uploads/2019/04/PhysRevLett.122.136001.pdf

## Slide 27
練習4：多技術的證據界線
以下為假想觀察，不是實驗資料：XRD未見清楚薄膜峰，AFM表面平滑。
另見XPS O 1s高束縛能肩峰，且一張TEM切片有細長對比。
問題a：是否足以宣稱「完全非晶、富氧空缺，且已直接看到導電絲」？
問題b：逐項寫出至少一個替代解釋。
問題c：提出兩個能增加證據力的對照，並寫出各自要檢驗的主張。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-27
27 / 28
Notes: 這道題評量你能否避免把不同尺度的訊號拼成過度確定的故事。答案不必否定所有結果，而是把每一種訊號實際能支持的結論寫窄。請將替代解釋和可排除它的對照一一配對。
來源 Sources
Rigaku Journal 39(2), 18–22 (2023)：晶域尺寸
https://resources.rigaku.com/hubfs/2024%20Rigaku%20Global%20Site/Resource%20Hub/Knowledge%20Library/Rigaku%20Journals/Volume%2039%282%29%20-%20Summer%202023/Rigaku%20Journal%2039-2_18.pdf
Idriss, Surface Science 712, 121894 (2021)
https://doi.org/10.1016/j.susc.2021.121894
NIST 作者研究：Spatial Dimensions in AFM (2018)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11404149/
JEOL：TEM 原理、樣品製備與損傷
https://www.jeolusa.com/RESOURCES/Electron-Optics/transmission-electron-microscopy

## Slide 28
解答4：觀察與機制之間
a．證據不足。XRD弱訊號可能來自薄膜太薄、織構或晶域太小。
b．AFM平滑只描述取樣表面。O 1s肩峰也可能來自羥基、吸附物或充電處理。
TEM線狀對比可能來自投影、製樣損傷或其他結構，且未證明它承載電流。
c．同批不同電性狀態搭配多位置定位分析，可檢查線狀結構是否和切換一致。
受控表面歷史、校準與互補化學分析，可檢查XPS肩峰是否支持特定缺陷假說。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
06-28
28 / 28
Notes: 完成標準：能逐步重算自由能、槓桿定則、Arrhenius與擴散例題，說明Nernst–Einstein的前提，並對XRD、XPS、AFM、SEM、TEM各寫一個可支持結論與一個限制。下一步讀真實論文時，建立「主張、量測、假設、替代解釋」四欄筆記。高分答案是精確界定不確定性，而非堆疊儀器名稱。
來源 Sources
Rigaku Journal 39(2), 18–22 (2023)：晶域尺寸
https://resources.rigaku.com/hubfs/2024%20Rigaku%20Global%20Site/Resource%20Hub/Knowledge%20Library/Rigaku%20Journals/Volume%2039%282%29%20-%20Summer%202023/Rigaku%20Journal%2039-2_18.pdf
Idriss, Surface Science 712, 121894 (2021)
https://doi.org/10.1016/j.susc.2021.121894
NIST 作者研究：Spatial Dimensions in AFM (2018)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11404149/
JEOL：TEM 原理、樣品製備與損傷
https://www.jeolusa.com/RESOURCES/Electron-Optics/transmission-electron-microscopy