## Slide 1
07｜RRAM 證據與實驗判讀
核心：傳導模型的假設、可靠度與可檢驗的研究設計。
先備：I–V、能障、缺陷、擴散及基本統計。
學習產出：一頁主張與證據表、一份對照實驗草案。
本單元使用假設數據練習，沒有新量測結果或通用製程配方。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-01
1 / 28
Notes: 本單元接續前四份進實驗室準備及第05–06份理論。第6週集中模型與控制變因，第7週集中可靠度、重現條件及實驗設計。學習目標是能判斷證據強弱與提出下一步，不要求初學者從一條I–V辨認唯一微觀機制。所有實際測試均須依實驗室SOP及受訓授權。
來源 Sources
Yang et al. 2008｜TiO_2 界面與缺陷的原始研究
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160
NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

## Slide 2
傳導機制與切換機制
傳導回答：在固定狀態下，載子如何通過元件？
切換回答：哪些原子、缺陷或界面改變了狀態？
同一切換機制可在不同電壓區間呈現不同傳導方式。
同樣的I–V外形，也可能來自不同結構與量測限制。
推論需同時交代狀態、時間尺度及模型適用區間。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-02
2 / 28
Notes: 例如氧空缺重新分布可能改變界面能障，而低阻態與高阻態的電流限制因素不同。Yang等人的TiO_2研究支持特定元件中的缺陷與界面圖像，不能把該圖像當作每一種RRAM的結論。能描述曲線的方程，與能解釋切換原因的因果模型，需要不同證據。
來源 Sources
Yang et al. 2008｜TiO_2 界面與缺陷的原始研究
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

## Slide 3
候選切換機制與替代解釋
VCM：價態改變與氧相關缺陷重分布，可能形成局部通道。
ECM：活性電極供應金屬離子，還原後形成導電路徑。
界面型：較大範圍的能障或陷阱佔據改變電流。
替代解釋：接觸漂移、寄生漏電、不可逆崩潰或量測限流。
材料名稱或雙極性迴圈，都不足以單獨裁定上述機制。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-03
3 / 28
Notes: VCM為valence change mechanism，ECM為electrochemical metallization。這是初步候選清單，並非互斥且完備的分類。有些元件同時涉及熱、離子及電子效應。Yang等人2012年的原位TEM提供金屬細絲結構與組成證據，但TEM樣品幾何、電子束與實際元件差異仍需評估。
來源 Sources
Yang et al. 2008｜TiO_2 界面與缺陷的原始研究
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160
Yang et al. 2012｜導電細絲原位觀察
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

## Slide 4
可區分模型的控制變因
溫度T：檢查熱活化與狀態是否在量測中漂移。
面積A、厚度d：比較預測的尺度關係及實際有效區域。
電極與極性：測試注入界面、反應與不對稱性。
脈衝寬度、間隔與讀取次數：分離時間、發熱與擾動。
控制條件只在核准範圍內選擇，並保留參考樣品。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-04
4 / 28
Notes: 符號T為絕對溫度，單位K。A是名義接觸面積，d是膜厚。電壓改變時，實際局部電場及有效通道截面也可能改變。設計控制時先問：兩個候選模型對哪個量有不同預測？再選能量測、能控制且經實驗室核准的條件。
來源 Sources
Völkel et al. 2023｜h-BN 傳導機制比較，作者機構典藏
https://juser.fz-juelich.de/record/1020664/files/Adv%20Funct%20Materials%20-%202023%20-%20V%C3%B6lkel%20-%20Resistive%20Switching%20and%20Current%20Conduction%20Mechanisms%20in%20Hexagonal%20Boron%20Nitride.pdf
NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

## Slide 5
歐姆傳導的適用條件
均勻單載子近似：J = q n μ E，且I = JA。
J為電流密度，q為電荷量大小，n為自由載子濃度。
μ為遷移率，E為電場，假設它們不隨偏壓明顯改變。
均勻膜有E ≈ V膜/d，故R ≈ d/(q n μ A)。
log I–log V斜率約1可相容於歐姆行為，仍需排除串聯電阻。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-05
5 / 28
Notes: R為電阻，I為電流，V膜是實際落在薄膜上的電壓。公式以電流與場的大小表示。若電子與電洞都重要，導電率需加總各種載子貢獻。低偏壓近似線性也可能來自其他模型的小訊號極限，因此斜率1只描述特定區間，不能直接宣稱金屬細絲。
來源 Sources
Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7

## Slide 6
空間電荷限制電流 SCLC
理想無陷阱情形：J = (9/8) ε μ V膜^(2)/d^(3)。
ε = ε_0ε_r為絕對介電常數（F/m），μ為遷移率，d為膜厚。
條件包括單載子、穩態、良好注入及近似一維均勻膜。
注入電荷主導內部電場，陷阱會改變電流與冪次。
斜率約2只是一項線索，還要檢查接觸與厚度尺度關係。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-06
6 / 28
Notes: SCLC為space-charge-limited current。ε為絕對介電常數，等於ε_0ε_r，不能把無因次ε_r直接代入SI式。公式還假設遷移率近似固定、擴散可忽略，並以實際膜壓降為準。相關SiN_x原始研究展示歐姆與受陷阱影響的SCLC組合，這不表示所有RRAM皆應採用此組合。
來源 Sources
Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7

## Slide 7
Schottky 與 Poole–Frenkel
Schottky發射：電子跨越電極／材料界面的熱活化能障。
Poole–Frenkel（PF）：電場降低材料內帶電陷阱的逃逸能障。
理想圖法：ln(J/T^(2))對√E，以及ln(J/E)對√E。
兩種圖都可能近似直線，必須比較溫度與物理參數。
簡化模型的PF能障降低係數為Schottky的2倍。
補償陷阱、非均勻場及未知局部場，會破壞簡單斜率判據。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-07
7 / 28
Notes: 簡式為J_S=A* T^(2) exp[-(Φ_B-β_S√E)/(k_B T)]與J_PF=C E exp[-(Φ_t-β_PF√E)/(k_B T)]。A*為有效Richardson係數，C為前因子，Φ_B、Φ_t為能量單位的能障，k_B為Boltzmann常數。β_S=√(q^(3)/(4πε))，β_PF=2β_S是經典理想化結果。擬合所得ε應與獨立、適當頻率的介電資訊比較。對數式使用固定單位或參考尺度，不把帶單位量的對數當作物理不變量。
來源 Sources
Simmons 1967｜Poole–Frenkel 與 Schottky 效應
https://doi.org/10.1103/PhysRev.155.657

## Slide 8
穿隧模型的判讀邊界
直接穿隧：載子通過薄的位能障壁，厚度依賴常很強。
Fowler–Nordheim（FN）：高場下近似三角能障的穿隧。
簡化FN式：J ∝ E^(2) exp(-B/E)，B為模型相關常數。
ln(J/E^(2))對1/E近似直線，需先確認場與能障假設。
陷阱輔助穿隧可帶有溫度依賴，不能把所有穿隧混為一類。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-08
8 / 28
Notes: FN原始理論處理強場電子發射。固態薄膜套用FN型式時，必須另外檢查障壁、有效質量、供應載子及壓降的適用性。純直接或FN穿隧通常比熱發射呈現較弱的溫度依賴，但不能以「沒有明顯溫度變化」單獨證明穿隧。B會依能障與有效質量等改變，不是通用常數。
來源 Sources
Fowler & Nordheim 1928｜場致穿隧原始理論
https://doi.org/10.1098/rspa.1928.0091
Völkel et al. 2023｜h-BN 傳導機制比較，作者機構典藏
https://juser.fz-juelich.de/record/1020664/files/Adv%20Funct%20Materials%20-%202023%20-%20V%C3%B6lkel%20-%20Resistive%20Switching%20and%20Current%20Conduction%20Mechanisms%20in%20Hexagonal%20Boron%20Nitride.pdf

## Slide 9
算例1｜雙對數斜率
假設數據：V從1單位變2單位，I從3單位變12單位。
步驟1：電壓比為2，電流比為4。
步驟2：n = ln(12/3) / ln(2/1) = 2。
步驟3：此區間符合I ∝ V^(2)的數學形狀。
步驟4：補做厚度、溫度及接觸比較，才能評估SCLC。
0
1.1
2.2
7
14
V / 參考電壓
I / 參考電流
假設 I=3V^(2)
教學假設曲線，非量測資料
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-09
9 / 28
Notes: 全部數字為自編無因次教學數據，不對應操作設定。n是局部冪次，不是載子濃度，本頁與第5頁的n語境不同，實務建議寫n_slope避免混淆。只有兩點一定能定出直線，尚無法檢驗曲率、誤差或模型。需要更多獨立條件與殘差檢查。
來源 Sources
Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7
NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

## Slide 10
練習1｜斜率能證明什麼？
假設同一穩定狀態中，V增加3倍，I增加9倍。
題1：計算雙對數斜率n_slope。
題2：寫出一個相容模型及兩項必要假設。
題3：提出一項可挑戰該模型的獨立測試。
先寫答案再打開獨立詳解，避免把「相容」寫成「已證實」。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-10
10 / 28
Notes: 作答時間建議10分鐘。允許查第6頁公式。獨立測試需指出預測，例如理想SCLC於同膜電壓下J∝d^(-3)，而非泛稱「多量幾次」。不需提出任何設備電壓或溫度數值。
來源 Sources
Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7

## Slide 11
練習1｜逐步解答
步驟1：n_slope = ln9 / ln3 = 2。
步驟2：理想無陷阱SCLC與此冪次相容。
步驟3：先檢查良好注入、單載子及穩態等假設。
步驟4：比較多個膜厚，檢查同V膜下的d^(-3)預測。
步驟5：若接觸或膜結構同時改變，結果仍可能無法區分。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-11
11 / 28
Notes: 其他有理據的答案也可接受，例如先測試量測限流或串聯電阻是否污染高偏壓區。評分重點是有寫模型適用條件，以及知道厚度系列的成分、粗糙度、缺陷與接觸可能一起變動。斜率不確定度也應從足夠資料評估。
來源 Sources
Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7
NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

## Slide 12
算例2｜面積與厚度的尺度關係
假設均勻歐姆膜：A變4A、d不變，預測I變4I。
若只把d變2d，在同V膜下預測I變I/2。
理想SCLC在同V膜下，d變2d則J變J/8。
若維持同E，SCLC則有J ∝ 1/d，預測J變J/2。
比較結果前，須說清楚固定的是電壓、電場或電流。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-12
12 / 28
Notes: 此算例由第5–6頁方程代數推導，沒有實驗數據。歐姆I=q n μ A V膜/d。SCLC改用V膜=Ed，得到J=(9/8)εμE^(2)/d。面積弱依賴可能支持局部通道，但細絲數目、邊緣漏電與電流限流也會影響尺度關係，不能只憑面積依賴命名機制。
來源 Sources
Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7
Yang et al. 2012｜導電細絲原位觀察
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

## Slide 13
溫度、脈衝與狀態控制
溫度系列需維持可比較的狀態與讀取歷史。
ln I對1/T的斜率，只有在前因子及機制適合時才對應活化能。
脈衝寬度改變反應時間，也可能改變局部升溫。
記錄脈衝間隔、波形、線纜與實際端點響應。
加速保留測試須檢查失效機制一致，避免跨機制外推。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-13
13 / 28
Notes: T以K計。單一熱活化簡式I=I_0exp[-E_a/(k_B T)]給斜率-E_a/k_B，但I_0可能含T依賴，Schottky式便包含T^(2)。因此不可未校正就把所有斜率當作單一陷阱深度。溫度為臺面溫度時也未必等於通道局部溫度。量測範圍與等待條件由核准SOP決定。
來源 Sources
Völkel et al. 2023｜h-BN 傳導機制比較，作者機構典藏
https://juser.fz-juelich.de/record/1020664/files/Adv%20Funct%20Materials%20-%202023%20-%20V%C3%B6lkel%20-%20Resistive%20Switching%20and%20Current%20Conduction%20Mechanisms%20in%20Hexagonal%20Boron%20Nitride.pdf
NIST e-Handbook 8.1.5.1｜Arrhenius 加速模型
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section1/apr151.htm
NIST e-Handbook 8.4.3｜可靠度外推限制
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section4/apr43.htm

## Slide 14
線性化擬合的常見陷阱
狹窄區間內，多個非線性模型都可能看起來像直線。
取對數會改變誤差權重，零值與負值也不能直接取log。
截取漂亮區段、混合掃描方向或忽略限流，會扭曲結論。
回到原尺度檢查預測、殘差、參數單位與物理合理性。
報告區間與排除規則，保留原始資料及替代模型。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-14
14 / 28
Notes: 殘差為觀測值減去模型預測值。R^(2)只描述特定轉換與誤差定義下的擬合程度，無法確認因果機制。雙對數作圖使用電流大小時，需保留原本極性資訊。儀器解析度以下的點不能任意加小常數後當作可靠證據。不同模型若使用不同轉換，不宜直接比較各自R^(2)大小。
來源 Sources
NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

## Slide 15
練習2｜兩條漂亮直線
假設Schottky與PF轉換圖皆有R^(2) = 0.99。
題1：能否選出唯一機制？用一句話說明。
題2：列出兩種新證據，以及各自要檢驗的預測。
題3：若擬合介電常數與獨立量測差很多，如何處理？
題4：寫出一個不誇大的圖說。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-15
15 / 28
Notes: R^(2)是決定係數。請區分「數學擬合好」與「假設有根據」。答案至少涵蓋溫度、接觸或膜厚中的一項，並提到真實膜內電場可能未知。不得以「大部分論文都這樣寫」當作依據。
來源 Sources
Simmons 1967｜Poole–Frenkel 與 Schottky 效應
https://doi.org/10.1103/PhysRev.155.657
NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

## Slide 16
練習2｜逐步解答
步驟1：不能裁定，兩種線性化都可能描述有限區間。
步驟2：比較溫度依賴及電極控制，檢查熱活化與注入特性。
步驟3：檢查場估計、串聯壓降、介電常數頻率及陷阱假設。
步驟4：若仍不合理，降低模型可信度並保留替代解釋。
圖說例：「此區間與兩模型皆相容，現有資料無法唯一區分。」
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-16
16 / 28
Notes: 若提出膜厚控制、獨立介電量測或不同極性比較也合理，但需交代模型預測。不可為了得到漂亮參數而任意改厚度或刪點。高低頻介電回應不一定相同，應使用與能障降低模型相符的物理量。圖說也應附樣本數、狀態、量測區間與排除規則。
來源 Sources
Simmons 1967｜Poole–Frenkel 與 Schottky 效應
https://doi.org/10.1103/PhysRev.155.657
NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

## Slide 17
耐久度與資料保留
耐久度：在指定寫入與判定規則下，可維持功能的循環數。
保留：寫入後，狀態在指定時間與環境中的穩定程度。
先定義失效：讀取窗重疊、寫入失敗或其他應用門檻。
報告讀取擾動、驗證寫入、測試停止條件及失敗樣品。
短時間未失效，僅支持觀察期間內的結果。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-17
17 / 28
Notes: 循環數、保留時間都不是脫離條件的材料常數。讀取頻率本身可能影響元件，寫入驗證演算法也會影響看到的耐久度。長期保留外推需要多溫度資料、合理失效模型與不確定度，不能將短時間曲線畫直就宣稱多年壽命。
來源 Sources
Garbin et al. 2016｜OxRAM 變異模型原始研究
https://doi.org/10.1016/j.sse.2015.09.004
NIST e-Handbook 8.4.3｜可靠度外推限制
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section4/apr43.htm

## Slide 18
循環、元件與批次的分布
Cycle-to-cycle：同一元件每次切換的差異。
Device-to-device：不同元件在可比較條件下的差異。
Batch-to-batch：不同製程批次或日期的差異。
一顆元件的100次循環，不能當作100顆獨立元件。
同時呈現個體軌跡、分布與樣本階層，避免只報平均。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-18
18 / 28
Notes: 循環常有序列相關與老化，不能假設完全獨立。原始OxRAM研究以隨機陷阱網路解釋循環與元件差異，是一種可檢驗模型，而非普遍已知真相。使用CDF時，橫軸為門檻、縱軸為累積比例。若跨元件與循環混合，需清楚標示權重與統計單位。
來源 Sources
Garbin et al. 2016｜OxRAM 變異模型原始研究
https://doi.org/10.1016/j.sse.2015.09.004

## Slide 19
算例3｜尚未失效的樣品
假設4顆元件：失效於40與80時間單位，另2顆到100仍正常。
記錄為40、80、100+、100+，加號表示右設限。
100+只告訴我們壽命大於100，不能改寫成壽命等於100。
共同截止時，觀察到的存活比例為2/4 = 50%。
這4顆樣品不足以精確代表整體尾端，更不能保證長期壽命。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-19
19 / 28
Notes: 此為自編假設壽命數據，時間單位任意。右設限（right censoring，亦稱右刪失）代表只知道事件時間的下界。若只平均40與80，會忽略仍存活樣品。若把100+當作恰於100失效，也會低估其未知壽命。完整估計需記錄停止原因並檢查設限是否與失效風險相關。
來源 Sources
NIST e-Handbook 8.1.3.1｜設限資料
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section1/apr131.htm

## Slide 20
練習3｜含設限的存活估計
假設4顆獨立元件：20失效、50+、70失效、100+。
假設設限與失效風險無關，請手算Kaplan–Meier估計。
題1：20失效前有幾顆仍在風險集中？
題2：50設限後，70失效前還有幾顆？
題3：70之後的估計存活比例是多少？能否宣稱平均壽命？
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-20
20 / 28
Notes: Kaplan–Meier簡式S_hat(t)=∏(1-d_i/n_i)。在每個失效時刻i，n_i是當時仍受觀察且未失效的樣品數，d_i是當時失效數。設限時只減少後續風險集，不直接讓存活曲線下降。這是概念練習，小樣本答案有很大不確定度。
來源 Sources
NIST e-Handbook 8.2.1.5｜Kaplan–Meier 估計
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section2/apr215.htm

## Slide 21
練習3｜逐步解答
步驟1：20之前n_1 = 4，失效1顆後S_hat = 3/4。
步驟2：50時退出1顆未失效樣品，存活估計仍為3/4。
步驟3：70之前n_2 = 2，其中1顆失效。
步驟4：S_hat = (3/4) × (1/2) = 3/8 = 37.5%。
步驟5：100最後一顆設限，尾端未知，不能直接算完整平均壽命。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-21
21 / 28
Notes: 表面上共有兩顆失效，但不同觀察長度使簡單的2/4無法取代Kaplan–Meier估計。若50退出是因為元件快壞了而停止量測，獨立設限假設可能失敗，以上估計會偏誤。完整平均壽命通常需要超過觀察末端的尾部資訊或額外模型，不能擅自補零或延伸。
來源 Sources
NIST e-Handbook 8.2.1.5｜Kaplan–Meier 估計
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section2/apr215.htm

## Slide 22
重複性與再現性
重複性：相同程序、操作者與系統等條件下的量測精密程度。
再現性：明確改變實驗室、操作者或系統等條件後的精密程度。
同日重測接近，只回答特定重複條件下的問題。
跨日、跨人或跨設備的比較，應逐項列出改變的條件。
精密、準確與不確定度有不同意義，報告時附定量指標。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-22
22 / 28
Notes: 此處依VIM量測術語，中文譯名可能因機構不同而異，報告可附英文repeatability與reproducibility。僅跨日而同一實驗室常屬中間精密度（intermediate precision），不宜所有重測都稱跨實驗室再現性。研究領域中的「可重現」也可能專指用同一程式重算，務必先定義語境。
來源 Sources
BIPM JCGM VIM3 2.21｜量測重複性
https://jcgm.bipm.org/vim/en/2.21.html
BIPM JCGM VIM3 2.25｜量測再現性
https://jcgm.bipm.org/vim/en/2.25.html
NIST TN1297 附錄D1｜量測術語
https://www.nist.gov/pml/nist-technical-note-1297/nist-tn-1297-appendix-d1-terminology

## Slide 23
假說、對照與獨立實驗單位
假說範例：某製程差異改變缺陷分布，進而改變切換變異。
預先指定主要終點，例如元件間log電阻的分散程度。
設置參考組，保持膜厚、電極與量測流程可比較。
若製程以整批施加，批次才是獨立單位，片上元件屬巢狀樣本。
以日期作區集，各日期安排不同條件的獨立製程批次。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-23
23 / 28
Notes: log電阻在計算前需固定參考電阻與底數。若處理施加在整批薄膜，實驗單位可能是批次，而非同片上所有元件。這與軟體測試中同一輸入重跑很多次、卻未增加輸入多樣性的情況類似。樣本數應依先導變異、重要差異、資源與安全條件規劃，沒有通用最少顆數。
來源 Sources
NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm
NIST e-Handbook 5.3.3.2｜隨機區集設計
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri332.htm

## Slide 24
可追溯的實驗紀錄
樣品：批次、基板位置、層結構、膜厚及製程紀錄ID。
量測：接線、儀器ID、量程、限流、掃描方向與時間戳。
歷史：形成、寫入、讀取、等待及已累積循環數。
分析：原始檔、單位、程式版本、篩選規則及參數不確定度。
異常：接觸失敗、停止原因與未成功元件都要保留。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-24
24 / 28
Notes: 這是原創紀錄清單，依實驗設計與量測可比較性原則制定，不是儀器操作SOP。避免覆寫原始檔，將處理後資料與原始資料分開。欄位需足以重建主張，不能只存最後一張圖。包含可識別個人或機密製程資訊時，依實驗室權限及資料治理規範處理。
來源 Sources
NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm
NIST TN1297 附錄D1｜量測術語
https://www.nist.gov/pml/nist-technical-note-1297/nist-tn-1297-appendix-d1-terminology

## Slide 25
算例4｜批次混淆與區集
假設A條件全在週一製作，B條件全在週二製作。
若B的變異較小，條件效果與日期效果無法分離。
修正：每個日期區集安排A、B獨立製程批次，再比較區集內差。
假設兩日期的差值為-0.2與-0.1，平均差為-0.15。
僅兩區集仍資訊有限，不能把片上元件或循環當作製程重複。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-25
25 / 28
Notes: 數字是自編假設差值，單位為同一定義的log電阻分散指標。負號表示B相對A較低，並不等於已達實質改善或統計顯著。區集只能降低已納入因素的混淆，不能修復不同組成、不同厚度或不一致的量測規則。 本例將日期當作區集，製程批次才是接受A或B處理的獨立單位。一個製程批次不會同時接受兩種互斥製程條件。區集內比較是將同一日期的A批次與B批次相比。
來源 Sources
NIST e-Handbook 5.3.3.2｜隨機區集設計
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri332.htm

## Slide 26
練習4｜一頁實驗草案
任務：研究一個已核准製程差異是否改善RRAM變異。
題1：寫出假說、主要終點及至少一個替代解釋。
題2：指定參考組、獨立實驗單位、區集與順序規則。
題3：列出必存紀錄及失敗／設限處理方式。
題4：提出會使你修正原假說的觀察結果。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-26
26 / 28
Notes: 預留20分鐘作答。只設計比較邏輯，不填入未經核准的製程氣體、功率、壓力、電壓或溫度。允許寫「具體範圍由指導者與SOP確認」。研究設計需考量可行性與樣品資源，不能透過任意增加樣本取代對主要誤差來源的理解。
來源 Sources
NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm
NIST e-Handbook 8.1.3.1｜設限資料
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section1/apr131.htm

## Slide 27
練習4｜逐步解答示例
步驟1：假說為缺陷分布改變，主要終點為元件間分散程度。
步驟2：替代解釋為膜厚或接觸差異，安排獨立表徵。
步驟3：日期內安排參考與處理批次，元件保留巢狀階層。
步驟4：預定排除、停止與設限規則，保存全部原始檔。
步驟5：若效果只出現在單一批次，降低因果主張並查批次差異。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-27
27 / 28
Notes: 這是合格答案的一種，並非唯一設計。更完整的草案還應說明以先導資料估計樣本需求、對量測系統進行能力檢查，以及以盲化檔名減少分析偏好。若假說只談電子傳輸，卻用氧空缺移動解釋切換，需補上兩者連結的證據。
來源 Sources
NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm
NIST e-Handbook 5.3.3.2｜隨機區集設計
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri332.htm

## Slide 28
第6–7週的完成標準
能寫出每個候選模型的假設與一項反證條件。
能分開傳導、切換、儀器效應與材料表徵的證據。
能辨識樣本階層、右設限與長期外推的限制。
能以原始資料和分析版本重建一張圖及其結論。
下一份將把這些能力用於材料全貌、論文閱讀與面試。
RRAM 材料自學 · 第6–7週
07-28
28 / 28
Notes: 口頭自測：給自己一張陌生I–V，先描述可直接看見的事，再列三個候選解釋，最後選一個最能區分的控制測試。若無法區分，直接說「目前證據不足」並說明缺什麼。完成本單元代表具備入門判讀架構，不代表已能獨立主持所有元件可靠度或材料分析。
來源 Sources
NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm
NIST e-Handbook 8.4.3｜可靠度外推限制
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section4/apr43.htm