## Slide 1
08｜材料全貌與研究表達
核心：用結構、缺陷、傳輸與製程解釋RRAM問題。
概覽：金屬、陶瓷、高分子、複材及非電性材料性質。
訓練：論文圖表判讀、假設專題、12題面試與2套模擬。
完成目標是有依據地提問與回答，並清楚說出知識邊界。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-01
1 / 29
Notes: 第8週用於整合與口頭輸出。八週包含48個學習日、每天6小時核心，共288小時，實驗室觀摩與核准練習也計入，不能再疊加成無限工時。額外每日最多2小時只作選讀。此課程是資工背景的材料入門地圖，不等同材料系完整學位或獨立操作資格。 本課規劃權重中，原子／鍵結／缺陷14%、量子／固態／界面13%、熱力學／動力學12%、製程10%、表徵10%、RRAM14%，屬較深入核心。廣義材料類別與力學2%、光磁鐵電熱能概覽1%、計算材料與電化學等概覽1%。這是學習時數配置，並非入學審查比例，也不另加於288小時。
來源 Sources
MIT OCW 3.012｜結構、鍵結與熱力學課綱
https://ocw.mit.edu/courses/3-012-fundamentals-of-materials-science-fall-2005/pages/syllabus/
MIT OCW 3.024｜電子、光學與磁性材料課綱
https://ocw.mit.edu/courses/3-024-electronic-optical-and-magnetic-properties-of-materials-spring-2013/pages/syllabus/

## Slide 2
材料分類與學習深度
金屬：金屬鍵與電子導電，RRAM重點為電極及界面。
陶瓷：多為無機非金屬，氧化物與缺陷是本課核心。
高分子：鏈結構、鏈間作用與形貌，本課先建立概念。
複材：不同相與界面共同決定性質，先懂組成與連通。
分類可重疊，半導體是電子性質分類，不只是一種化學類別。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-02
2 / 29
Notes: 本頁的深度標記為課程配置，並非材料重要性的排名。高分子可導電，陶瓷也可能具電子或離子導電，不能將類別當作固定性質清單。與RRAM最直接的連結是成分、相、缺陷及界面如何改變載子與離子的行為。 本頁所屬廣義材料類別與力學概覽共2%約5.76小時，需與本週閱讀和面試活動整合，而非把本投影片全部列為額外時數。電極與氧化物的深入部分則計入核心缺陷、界面、製程與RRAM時數。
來源 Sources
University of Washington｜材料類別教學
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/materialclasses.htm

## Slide 3
金屬電極的材料角色
核心：電極導電，同時決定接觸能障與界面反應。
功函數影響理想能帶對位，實際界面也受缺陷與化學作用影響。
活性金屬可能提供移動離子，惰性金屬也可能形成非理想接觸。
晶粒、粗糙度、擴散與附著性會影響局部電場及穩定性。
更換電極時，需同時檢查成分、形貌及量測極性。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-03
3 / 29
Notes: 功函數是把電子從材料費米能階帶到真空能階所需的能量。只靠功函數差通常不足以預測實際金屬／氧化物接觸。ECM研究顯示活性金屬離子形成導電細絲的可能性，具體是否發生仍需結構、組成或電化學證據。附著與擴散屬本週概覽，實際材料相容性需查實驗室資料。
來源 Sources
University of Washington｜金屬材料
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/metals.htm
Yang et al. 2012｜導電細絲原位觀察
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

## Slide 4
陶瓷與氧化物薄膜
核心：離子／共價鍵、晶態或非晶結構，以及非化學計量。
氧化物中的缺陷可影響電子能態、離子遷移與局部反應。
晶界可能提供不同傳輸路徑，也可能形成阻障。
濺鍍條件、後續歷史與電極反應共同決定實際薄膜。
同名氧化物不能保證相同缺陷濃度或切換機制。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-04
4 / 29
Notes: 陶瓷常具高硬度與較低塑性，但這些是概括趨勢，不能取代對特定材料、溫度與微結構的測試。RRAM中的氧空缺並非唯一可能缺陷，也可能有金屬空缺、間隙原子、雜質與界面態。成分量測、結構量測及電性需要彼此檢查。
來源 Sources
University of Washington｜陶瓷材料
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/ceramics.htm
Yang et al. 2008｜TiO_2 界面與缺陷的原始研究
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160
MIT OCW 6.152J｜濺鍍與薄膜成分
https://www.ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/8a19f6228fc08e9f9fb07393eabe5d67_pvd_1.pdf

## Slide 5
高分子材料概覽
鏈的化學結構、分子量、交聯與結晶程度共同影響性質。
玻璃轉移Tg描述鏈段運動的變化，與晶體熔點Tm不同。
共軛結構與摻雜可提供電荷傳輸，普通塑膠不能概括所有高分子。
RRAM可研究陷阱、氧化還原或離子移動，機制需個別驗證。
本課只要求看懂材料角色，不要求掌握聚合合成技術。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-05
5 / 29
Notes: Tg為玻璃轉移溫度，Tm為熔點。高分子可能兼具非晶與結晶區，測試頻率、溫度與歷史會影響觀察到的力學回應。2021年聚合物記憶體研究提供分子設計、形貌與切換關聯的案例，不能將其性能視為所有聚合物的通性。此處不提供溶劑、合成或製程操作方法。
來源 Sources
University of Washington｜高分子材料
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/polymers.htm
Zhang et al. 2021｜聚合物奈米記憶體原始研究
https://www.nature.com/articles/s41467-021-22243-8
MIT OCW 3.091｜高分子玻璃轉移與熔融
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/iPzRbK3wApI_transcript.pdf

## Slide 6
複合材料與連通路徑
複材包含基材、分散相或增強相，以及兩者之間的界面。
導電填料增加時，連通路徑可能跨過滲流門檻。
相同含量仍可能因團聚、方向與界面接觸而呈現不同性質。
RRAM關聯：局部場、陷阱與電流路徑可因混合材料改變。
混合後的性質不一定等於各成分性質的算術平均。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-06
6 / 29
Notes: 滲流（percolation）描述連通網路形成。體積分率相同而形狀或分布不同時，形成跨越樣品的通路機率可能不同。金屬／聚合物原始研究同時比較電性與熱性，提醒我們不同傳輸機制不必共享相同門檻。本課不推導臨界指數，也不將靜態滲流模型直接等同於動態細絲切換。
來源 Sources
University of Washington｜複合材料
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/composites.htm
Mamunya et al. 2002｜金屬／聚合物複材滲流研究
https://doi.org/10.1002/pen.10930

## Slide 7
力學與熱性質概覽
剛性用彈性模數描述，強度描述失效或降伏門檻，韌性關乎抗裂。
薄膜殘留應力、裂紋與附著，可能改變良率及接觸穩定性。
熱導率κ描述熱流傳遞，熱容量描述升溫需要的能量。
熱膨脹係數α描述尺寸隨溫度變化的程度。
RRAM局部焦耳熱與基板散熱，使電性和熱性需要共同考慮。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-07
7 / 29
Notes: 概覽公式：小應變單軸線彈性區有σ=Yε，σ為應力、Y為Young模數、ε為應變。不要將應變ε與電性中的介電常數ε混淆。熱流密度的一維傅立葉式為j_Q=-κ dT/dx，在指定過程與近似常熱容量區間，C≈ΔQ/ΔT，Q為熱量、T為溫度，須避開相變與未計入的做功。上述公式各有假設，本課只要求知道量綱與物理問題，不要求完整連續體力學或傳熱求解。
來源 Sources
MIT OCW 16.01｜材料韌性與類別教學
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/a6dca6c164b1701c7e666c3964a9c6c4_gm14_18notes2.pdf
MIT OCW 6.777J｜薄膜熱應力講義
https://ocw.mit.edu/courses/6-777j-design-and-fabrication-of-microelectromechanical-devices-spring-2007/1654337d7c64fdb073b2ab3b4aac7688_07lecture06split.pdf
MIT OCW 4.401｜熱容量與熱傳導
https://ocw.mit.edu/courses/4-401-environmental-technologies-in-buildings-fall-2018/c03cdb9ea591216d81a3f2febd616a3c_MIT4_401F18_lec12.pdf

## Slide 8
光學與磁性概覽
光學：吸收、折射與發光取決於電子態及光與材料的作用。
光學能隙與直流傳導之間，仍隔著缺陷、載子與界面問題。
磁性：電子磁矩、交換作用與磁區可造成不同磁回應。
磁滯迴圈與電阻切換迴圈的形狀相似，物理量與機制不同。
本課只要求辨識量測目的及RRAM關聯，進階推導留待專題需要。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-08
8 / 29
Notes: 折射率n與第07份的載子濃度n是不同物理量，文獻閱讀時需看定義。光譜可以協助了解電子態，但不能只憑吸收邊就斷言低偏壓導電機制。磁性與氧化態可能在特定氧化物中耦合，仍需個別驗證。本頁沒有宣稱傳統兩端RRAM皆以磁性儲存資訊。 光、磁、鐵電、熱與能源等概覽合計1%約2.88小時。深入熱力學與RRAM局部發熱仍歸入核心對應單元，不應誤解為所有熱學只讀1%。
來源 Sources
MIT OCW 3.024｜電子、光學與磁性材料課綱
https://ocw.mit.edu/courses/3-024-electronic-optical-and-magnetic-properties-of-materials-spring-2013/pages/syllabus/
MIT OCW 3.024｜光學與磁性講義索引
https://ocw.mit.edu/courses/3-024-electronic-optical-and-magnetic-properties-of-materials-spring-2013/pages/lecture-notes/

## Slide 9
算例1｜熱膨脹不匹配
假設薄膜與基板的α差值大小為5×10^(-6) K^(-1)。
假設溫度改變大小ΔT = 100 K，只作紙上算例。
步驟1：自由熱應變差Δε = Δα × ΔT。
步驟2：Δε = 5×10^(-4) = 0.05%。
步驟3：黏結後的應力還需模數、拘束與鬆弛資訊，不能只算到這裡。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-09
9 / 29
Notes: 全部數值是教學假設，並非加熱或退火建議。α差以絕對值表示，因此只算不匹配量，不判定張應力或壓應力方向。對理想薄膜／厚基板、均勻等向線彈性等條件，可使用雙軸模數估計應力，但真實薄膜可能塑性鬆弛、開裂或剝離。若ΔT以K或攝氏度溫差表示，數值相同，絕對溫度則不同。
來源 Sources
MIT OCW 6.777J｜薄膜熱應力講義
https://ocw.mit.edu/courses/6-777j-design-and-fabrication-of-microelectromechanical-devices-spring-2007/1654337d7c64fdb073b2ab3b4aac7688_07lecture06split.pdf

## Slide 10
練習1｜材料角色與知識邊界
假設元件含金屬電極、氧化物主動層與高分子基板。
題1：分別寫出三者最直接的功能及一個材料風險。
題2：若薄膜彎曲後漏電改變，提出兩個競爭解釋。
題3：列出先檢查的證據，避免直接宣稱氧空缺改變。
題4：指出本課已能回答與仍需專業協助的部分。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-10
10 / 29
Notes: 允許使用前面的材料概覽。先區分元件層的功能與化學類別，再提可檢驗的因果路徑。實際彎曲量測需專門治具、核准程序及接觸穩定性評估，此題不要求實際操作。
來源 Sources
University of Washington｜材料類別教學
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/materialclasses.htm
MIT OCW 6.777J｜薄膜熱應力講義
https://ocw.mit.edu/courses/6-777j-design-and-fabrication-of-microelectromechanical-devices-spring-2007/1654337d7c64fdb073b2ab3b4aac7688_07lecture06split.pdf

## Slide 11
練習1｜逐步解答
步驟1：電極導電，風險包括界面反應或接觸漂移。
步驟2：氧化物提供可切換結構，風險包括不可逆漏電路徑。
步驟3：高分子提供支撐與可撓性，風險包括熱與機械穩定性。
步驟4：裂紋或接觸改變都可影響漏電，先查形貌與重測條件。
步驟5：缺陷變化需獨立證據，應力場與界面化學可請專家協作。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-11
11 / 29
Notes: 這個答案不排除缺陷或界面能態改變，而是避免在沒有證據時優先採納最吸引人的故事。若學生提出電極局部脫層、有效接觸面積或環境吸附等替代解釋，也屬合理。進一步實驗應先確認可逆性與量測接觸，再規劃材料表徵。
來源 Sources
University of Washington｜金屬材料
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/metals.htm
University of Washington｜陶瓷材料
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/ceramics.htm
University of Washington｜高分子材料
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/polymers.htm
MIT OCW 6.777J｜薄膜熱應力講義
https://ocw.mit.edu/courses/6-777j-design-and-fabrication-of-microelectromechanical-devices-spring-2007/1654337d7c64fdb073b2ab3b4aac7688_07lecture06split.pdf

## Slide 12
論文的主張與證據鏈
問題：作者究竟想改善性能，還是辨識微觀機制？
主張：用一句可被推翻的話重寫，不照抄摘要形容詞。
證據：每張圖支持哪一部分？哪些推論依賴模型？
方法：樣品層結構、歷史與測試條件是否足以比較？
限制：缺少的對照、失敗樣品及替代解釋在哪裡？
RRAM 材料自學 · 第8週
08-12
12 / 29
Notes: 這是原創閱讀框架。建議先看問題與主要圖，再回方法及補充資料，最後重新閱讀摘要。以TiO_2原始研究為例，可區分介面角色、局部切換、氧空缺配置控制等不同證據層級，不必把所有圖都視為同一種證明。無法取得全文時，明確標示只讀到摘要，不能聲稱已審閱完整方法。
來源 Sources
Yang et al. 2008｜TiO_2 界面與缺陷的原始研究
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160
NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

## Slide 13
圖表與不確定度
先讀座標、單位、線性或對數尺度，以及每個點代表什麼。
辨識樣本數n、誤差棒定義、循環與元件的統計階層。
SD描述個體分散，SEM描述平均估計的抽樣不確定程度。
平均差異不自動代表穩健改善，還要看分布與重要差異。
擬合線、模型外推、示意圖及實際數據必須分清。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-13
13 / 29
Notes: SD是standard deviation，SEM是standard error of the mean。對n個獨立同分布觀察，SEM≈SD/√n，但序列相關循環不能直接代入獨立假設。信賴區間、標準不確定度與個體分布區間是不同概念。誤差棒重疊與否不能取代事先選定且適合設計的統計比較。
來源 Sources
NIST｜Type A 標準不確定度
https://physics.nist.gov/cuu/Uncertainty/typea.html
NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

## Slide 14
算例2｜相同平均，不同變異
假設A組為4、5、6，B組為1、5、9，單位相同。
步驟1：兩組平均值都為5。
步驟2：樣本SD以n-1為分母，A為1，B為4。
步驟3：若各點獨立，SEM分別約0.58與2.31。
步驟4：圖只畫平均會遮住差異，應同時顯示個別點及定
義。
0.5
2
3.5
5
10
假設樣本編號
任意相同單位
A 假設數據
B 假設數據
教學數據，連線只輔助辨識，非時間趨勢
RRAM 材料自學 · 第8週
08-14
14 / 29
Notes: 數據自編，沒有實驗意義。A組平方偏差和為1+0+1=2，除以2再開根號得1。B組為16+0+16=32，除以2再開根號得4。SEM計算為SD/√3。三點估計相當不穩定，此算例只練習概念，不能推論母體常態或統計顯著。
來源 Sources
NIST｜Type A 標準不確定度
https://physics.nist.gov/cuu/Uncertainty/typea.html

## Slide 15
練習2｜圖說與過度推論
假設一張圖：同一元件的100次循環平均電阻下降10%。
圖中未列誤差棒、讀取條件、失敗循環或對照元件。
題1：寫出目前可以說的觀察與不能說的因果主張。
題2：列出最重要的三項缺失資訊。
題3：將「材料全面改善」改寫成合宜的圖說。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-15
15 / 29
Notes: 先別急著計算p值。題目沒有足夠資訊判斷變化來自處理、老化、接觸或讀取擾動。請明確指出100個循環並不是100個獨立元件，也不要把下降自動等同改善，因為改善需依功能門檻定義。
來源 Sources
Garbin et al. 2016｜OxRAM 變異模型原始研究
https://doi.org/10.1016/j.sse.2015.09.004
NIST｜Type A 標準不確定度
https://physics.nist.gov/cuu/Uncertainty/typea.html

## Slide 16
練習2｜逐步解答
步驟1：僅能說此元件在所示循環中的平均值下降。
步驟2：無法據此推論製程因果效果或所有元件的表現。
步驟3：補讀取歷史、獨立元件／批次及失敗與分布資訊。
步驟4：圖說可寫「單一元件的探索性循環結果，原因仍待控制驗證」。
步驟5：先定義何謂改善，再比較完整分布與可靠度代價。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-16
16 / 29
Notes: 可接受的缺失資訊包括誤差棒意義、原始資料、循環順序、量測極性、限流與環境。重點是挑能改變推論的資訊，而不是無限加清單。若下降發生在高阻態，反而可能縮小記憶窗，因此不能只看某一數字變小。
來源 Sources
Garbin et al. 2016｜OxRAM 變異模型原始研究
https://doi.org/10.1016/j.sse.2015.09.004
NIST｜Type A 標準不確定度
https://physics.nist.gov/cuu/Uncertainty/typea.html

## Slide 17
假設專題｜濺鍍氧化物的變異
問題：一項已核准製程差異，是否改變元件間切換變異？
假說：薄膜成分或微結構改變，影響可形成的局部路徑。
主要終點：固定讀取規則下，元件間log電阻的分散程度。
設計：日期區集、獨立製程批次，另查膜厚與表面狀態。
產出：可追溯資料與有限結論，不預先承諾正結果或論文數量。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-17
17 / 29
Notes: 此為自編面試專題，不能冒稱已執行。濺鍍是此課主線，但具體製程條件必須由實驗室安全訓練、設備狀態與指導者核准。組成可影響缺陷，但XPS表面訊號與體相缺陷不能直接畫等號。若只有電性改變，結論先限定於電性，機制留作待驗假說。 製程處理以整批施加時，批次是獨立實驗單位，片上多顆元件屬巢狀抽樣。每個日期區集盡可能包含兩種條件的獨立批次。
來源 Sources
MIT OCW 6.152J｜濺鍍與薄膜成分
https://www.ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/8a19f6228fc08e9f9fb07393eabe5d67_pvd_1.pdf
NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm
Morgan 2023｜Ceria XPS 與氧空缺指派原始分析
https://doi.org/10.1002/sia.7254

## Slide 18
算例3｜研究計畫的因果缺口
假設草案：「改製程後電流變大，所以氧空缺增加，性能更好。」
步驟1：電流變大是觀察，其餘兩句都還需要證據。
步驟2：厚度、接觸、有效面積或漏電也可能改變電流。
步驟3：安排獨立膜厚與成分／化學態檢查，再比較可靠度。
步驟4：XPS肩峰不能單獨當成氧空缺數量，先查峰指派依據。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-18
18 / 29
Notes: 這是自編邏輯算例，不包含真實量測。XPS量測電子能量，缺少氧原子的空位不會直接產生其自身O 1s光電子峰。化學環境改變可能影響附近原子的訊號，但需考慮吸附、羥基、充電與多個核心能級的自洽性。對特定氧化物的研究結論不可泛化為所有材料的固定峰位置。
來源 Sources
Morgan 2023｜Ceria XPS 與氧空缺指派原始分析
https://doi.org/10.1002/sia.7254
JVST A 2020｜XPS 峰擬合實務指南
https://doi.org/10.1116/6.0000377

## Slide 19
練習3｜研究草案批判
假設草案：一片薄膜、兩顆元件、只展示最好看的I–V。
作者用斜率2證明SCLC，再宣稱所有製程條件都可靠。
題1：分別指出模型、抽樣與主張範圍的問題。
題2：在不新增危險操作下，列出最優先的修正。
題3：寫一句目前證據可支持的結論。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-19
19 / 29
Notes: 可先使用現有原始資料做完整報告、稽核程式與重建分析，這些不需要新增設備操作。若需額外樣品或實驗，應明確寫成待核准計畫。研究批判聚焦於可改善的方法，不推測作者動機或誠信。
來源 Sources
Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7
NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm
NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

## Slide 20
練習3｜逐步解答
步驟1：斜率2未檢查模型假設，存在替代傳導解釋。
步驟2：兩顆元件與單批次無法代表所有條件，挑圖帶來選擇偏差。
步驟3：先整理全部原始資料、失敗紀錄及分析區間。
步驟4：提出獨立批次與控制變因計畫，依授權再執行。
結論例：「少數元件顯示可切換行為，機制及可靠度尚待驗證。」
RRAM 材料自學 · 第8週
08-20
20 / 29
Notes: 正確答案應承認探索性小樣本也有價值，問題在於主張超出資料。若觀測本身只包括單次I–V，連可重複切換都未確認，結論還需改為「出現切換樣訊號」。技術面可先檢查接觸、限流、狀態歷史與程式輸出，避免新增大量實驗卻沿用錯誤流程。
來源 Sources
NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm
NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

## Slide 21
面試模型1–4｜材料基礎
Q1 為何從資工投入？把計算與可重建分析連到一個材料問題。
Q2 大能隙為何仍漏電？區分本徵能帶、缺陷與界面傳輸。
Q3 氧空缺就是電子嗎？分開缺陷位置、電荷態及載子。
Q4 熱力學有利就會發生嗎？自由能與動力學能障需分開。
每題回答包含假設、可驗證證據，以及目前無法裁定的部分。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-21
21 / 29
Notes: Q1模型：我想把資料管線與模型驗證能力用在元件變異問題，同時補上固態物理與安全操作。追問陷阱是「你已做過嗎」；未實作就說這是計畫，證據可展示實際完成的自編分析，不冒稱研究經驗。Q2模型：大能隙抑制理想本徵熱激發，但缺陷態、電極注入與穿隧仍可導電。追問陷阱是只靠能隙推導總漏電；需要溫度、厚度與界面證據。Q3模型：氧空缺是缺失氧的結構缺陷，其電荷態取決於電子佔據與環境。追問陷阱是固定寫成每個空缺都提供兩個自由電子；需材料及費米能階條件。Q4模型：自由能影響驅動方向，能障與傳輸控制時間尺度。追問陷阱是把平衡預測當作瞬間反應；需要時間與溫度證據。
來源 Sources
MIT OCW 3.012｜結構、鍵結與熱力學課綱
https://ocw.mit.edu/courses/3-012-fundamentals-of-materials-science-fall-2005/pages/syllabus/
MIT OCW 3.024｜電子、光學與磁性材料課綱
https://ocw.mit.edu/courses/3-024-electronic-optical-and-magnetic-properties-of-materials-spring-2013/pages/syllabus/
Yang et al. 2008｜TiO_2 界面與缺陷的原始研究
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

## Slide 22
面試模型5–8｜製程與元件
Q5 靶材成分等於薄膜嗎？說明可能偏差，提出獨立成分量測。
Q6 HRS與LRS代表何種機制？它們先是讀取條件下的狀態標籤。
Q7 斜率2能證明SCLC嗎？說明假設，並提出尺度或溫度控制。
Q8 耐久度好就保留好嗎？分開循環與時間測試及失效規則。
追問時回到可觀察量，不用材料名稱或漂亮曲線取代證據。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-22
22 / 29
Notes: Q5模型：濺鍍產額、傳輸、再濺鍍與反應可能造成成分差異，需獨立量測及位置資訊。追問陷阱是保證任何化合物靶都完全轉移，邊界是設備與條件依賴。Q6模型：HRS與LRS分別是高低阻態，需指定讀取電壓和歷史；傳導機制與切換機制另行驗證。追問陷阱是把LRS自動等同金屬細絲，需局部或成分證據。Q7模型：斜率2與理想SCLC相容，但接觸、陷阱和壓降假設要成立。追問陷阱是只報R^(2)，需要原尺度殘差與厚度等控制。Q8模型：循環存活與靜置保留是不同終點，寫入強度與讀取也可能影響結果。追問陷阱是短時間外推多年，需加速模型、失效一致性與不確定度。
來源 Sources
MIT OCW 6.152J｜濺鍍與薄膜成分
https://www.ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/8a19f6228fc08e9f9fb07393eabe5d67_pvd_1.pdf
Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7
NIST e-Handbook 8.4.3｜可靠度外推限制
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section4/apr43.htm

## Slide 23
面試模型9–12｜研究判斷
Q9 一顆做千次等於千顆嗎？先界定實驗單位與相關性。
Q10 論文互相矛盾怎麼辦？比較結構、歷史、區間及證據層級。
Q11 第一個月如何規劃？先安全訓練、基準資料與小範圍假說。
Q12 不會的問題如何回答？說出已知、缺少資訊與查證方法。
對機制保持可修正的立場，同時提出具體下一步。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-23
23 / 29
Notes: Q9模型：循環共享同一元件並可能老化，需分開元件內與元件間分散。追問陷阱是把總點數直接代入SEM，需獨立樣本與階層資訊。Q10模型：先建立條件對照表，再找能同時解釋差異的假設。追問陷阱是依期刊或引用數選勝者，證據需來自方法與原始圖。Q11模型：先確認操作資格和資料流程，重建基準，再提出可控的小實驗。追問陷阱是承諾一月內成功或高性能，邊界是設備、時間與核准條件。Q12模型：例如「我知道可能有注入與陷阱兩類限制，但缺少溫度和接觸資料，目前無法判定；我會先查模型假設並比較相應控制。」追問陷阱是用術語掩飾未知。
來源 Sources
NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm
Garbin et al. 2016｜OxRAM 變異模型原始研究
https://doi.org/10.1016/j.sse.2015.09.004
NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

## Slide 24
模擬面試A｜開卷圖表討論
材料：Gismatulin等人2021年SiN_x研究，使用原文與補充資料。
5分鐘：選一張I–V圖，說明座標、狀態與直接觀察。
5分鐘：重述作者模型，列出一項假設與一個替代解釋。
5分鐘：指出參數合理性或可靠度外推需要的證據。
5分鐘：提出下一個最有區分力的測試，並說明限制。
評量輸出是可查證筆記，不是對個人能力或錄取機率的判定。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-24
24 / 29
Notes: 作法：先獨立閱讀原文圖2–5及其方法，再進行20分鐘開卷問答。閱讀原文圖說與方法，區分直接觀察及作者推論。主持追問1「這張圖實際量到什麼」：答案應區分量測電流與推論細絲。追問2「為什麼其他模型不適合」：可討論擬合參數、溫度趨勢與作者固定參數的假設。追問3「長期保留結論憑什麼」：需分清觀察與外推，並檢查模型。最後以觀察正確、假設明確、替代解釋、下一步合理各0–2分自評，不設錄取判準。
來源 Sources
Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7
NIST e-Handbook 8.4.3｜可靠度外推限制
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section4/apr43.htm

## Slide 25
模擬面試B｜閉卷假設專題
情境：你剛完成受訓，準備研究濺鍍氧化物RRAM的變異。
2分鐘：說明問題、假說與主要終點，不假裝已有結果。
4分鐘：回答缺陷、能障、擴散與時間尺度的連結。
4分鐘：設計參考組、批次控制及失敗資料處理。
4分鐘：面對反例或未知問題，修正主張並提出查證路徑。
最後用2分鐘記錄待補知識，之後開卷核對。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-25
25 / 29
Notes: 主持人可依序問：「若膜厚也不同，你怎麼分辨？」「如果只一顆成功，怎麼報告？」「如果面積無關，就能宣布細絲嗎？」「XPS肩峰能直接數空缺嗎？」參考方向依序是控制混淆、保留所有樣品、承認替代解釋、檢查化學指派。閉卷時允許說不知道，不要求背出不熟悉方程。回顧使用同一四項0–2分規準，只用於決定補課，不作人格或學術潛力評估。
來源 Sources
NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm
Morgan 2023｜Ceria XPS 與氧空缺指派原始分析
https://doi.org/10.1002/sia.7254
Yang et al. 2012｜導電細絲原位觀察
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

## Slide 26
練習4｜90秒研究說明
請為投影片08-17的假設專題寫一段90秒口頭說明。
第1部分：研究問題與為何值得做，避免空泛的應用口號。
第2部分：假說、主要終點、參考組及替代解釋。
第3部分：預期能得到的證據、失敗時如何調整及操作邊界。
再寫兩個你預期會被追問的問題，附可查證回答。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-26
26 / 29
Notes: 建議先寫150–250個中文字再口頭計時，依個人語速調整。不得寫成已完成實驗或保證效果。本題不需要個人背景、私有資料或真正的研究成果。請至少使用一個「如果觀察到X，則會降低我對假說Y的信心」的可反駁句子。
來源 Sources
NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

## Slide 27
練習4｜逐步解答示例
步驟1：「我想研究一項核准的濺鍍差異，是否影響元件間變異。」
步驟2：「假說是成分或微結構改變局部路徑，但膜厚也是替代解釋。」
步驟3：「同一日期安排參考與處理批次，保存所有成功與失敗資料。」
步驟4：「先確認膜厚與測試條件，再用獨立表徵評估機制。」
步驟5：「若效果只存在單批次，我會縮小結論，查批次因素而非宣布成功。」
RRAM 材料自學 · 第8週
08-27
27 / 29
Notes: 追問一：電流增加就是改善嗎？答：未必，需依記憶窗、寫入成功與保留等預定目標評估。追問二：為何使用log電阻？答：若跨多個數量級，可便於描述相對變化，但仍要顯示原尺度分布並檢查統計假設。示例最後可補「所有操作依受訓範圍與SOP，新增條件先確認」。評分著重邏輯與可查證性，不比較華麗用詞。
來源 Sources
NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm
NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

## Slide 28
八週之後的能力清單
核心達標：能解釋單位、能障、缺陷、濺鍍角色與量測證據。
研究達標：能讀一篇入門論文，區分觀察、假設與外推。
概覽達標：知道材料類別與其他性質何時影響RRAM。
持續補強：數學推導、進階表徵及特定設備操作依專題選修。
下一步交付：一頁專題、圖表批判筆記與一次有紀錄的模擬問答。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-28
28 / 29
Notes: 完成清單應以可展示的作業與口頭說明判斷，不以看過多少影片或記住多少名詞判斷。若單位或I–V基礎仍不穩，回到第01與04份。若能帶、熱力學或擴散不穩，回到第05–06份。若容易過度推論，重做第07份控制設計與本份圖說練習。八週提供扎實起點，不承諾全面掌握材料科學或保證博士錄取。
來源 Sources
MIT OCW 3.012｜結構、鍵結與熱力學課綱
https://ocw.mit.edu/courses/3-012-fundamentals-of-materials-science-fall-2005/pages/syllabus/
MIT OCW 3.024｜電子、光學與磁性材料課綱
https://ocw.mit.edu/courses/3-024-electronic-optical-and-magnetic-properties-of-materials-spring-2013/pages/syllabus/
NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

## Slide 29
補充｜DRAM與RRAM的操作延遲
DRAM用電容電荷存位元，ACT（開列）啟動電荷分享、感測與回復。
開列命中的READ從列緩衝器取值，不必每次重新ACT。
PRE（預充）準備下一列，週期refresh補漏電，兩者都須與restore區分。
RRAM讀取含選址、穩定與感測，寫入可含多次脈衝、驗證與重試。
完整延遲還含控制、排隊及資料傳輸，且部分階段可能重疊。
比較須指定架構及存取情境，單元切換時間不能直接代表總延遲。
RRAM 材料自學 · 第8週
08-29
29 / 29
Notes: DRAM為動態隨機存取記憶體。ACT是activation，讓電容與位線分享電荷，感測放大器判讀並恢復電荷（restore）。列緩衝器row buffer由感測放大器保存開啟列資料。READ可在回復尚未全部完成時開始，因此不可把感測、回復與輸出時間一律相加。PRE是precharge，隔離儲存單元並平衡位線，並非回復電容資料的命令。週期refresh為避免閒置漏電造成遺失，會觸發內部感測與回復，但與每次READ命令不同。RRAM也有周邊電路與線路RC延遲，寫入驗證（write–verify）是讀回檢查目標狀態，必要時再給脈衝。NeuRRAM提供此類演算法的實作例，不代表所有RRAM都用相同流程。需比較相同容量、讀寫工作負載、列命中情境及可靠度要求，不能宣稱RRAM普遍較快或必定少一個步驟。CMU來源參見第2.2–2.4節，印刷頁13–19。
來源 Sources
Donghyuk Lee 2016｜CMU博士論文第2章，DRAM操作與延遲
https://research.ece.cmu.edu/safari/thesis/dlee_dissertation.pdf
Wan et al. 2022｜NeuRRAM原始研究與write–verify
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04992-8